문서번호	시설보수과-607
결재일자	2015.1.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
전재형		박병연	01/23 조병준
협 조

정밀안전진단용역 자문회의(3차) 결과 보고(도림천좌안복개구조물)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  1.

강서도로사업소

시 설 보 수 과

정밀안전진단용역 자문회의(3차) 결과보고

(도림천좌안 복개 구조물)

우리사업소에서 시행중인 도림천 좌안 복개 구조물 정밀안전진단

용역에 대한 자문회의(3차)를 개최하고, 그 결과를 아래와 같이

보고합니다.

Ⅰ		대 상 사 업

연번	용 역 명	용역기간	용역비 (천원)	도급자		비고 (담당)
				회사명	대표
1	도림천좌안복개구조물 정밀안전진단	2014.4.23. ~2015.2.27		(재)한국건설품질연구원	김인식	전재형

Ⅱ		자문회의 개요

□ 일 시 : 2015. 1. 21(수) 14:00

□ 장 소 : 사업소 본관 2층 회의실

□ 참 석 자

구 분	참 석 자	소속 및 직책	비 고
자문위원	위 원 장	․ 강서도로사업소장
	내부위원	․ 도로시설과 터널복개팀장 김두석 ․ 남부도로사업소 시설보수과장 이용재
	외부위원	․ 대한컨설탄트 상무 최용기 ․ 한국건설안전기술연구원 이사 이택수 ․ ㈜스마트이앤씨 대표 이상범
용역업체		․ 용역사별 2인
사 업 소	직원	․ 시설보수과장, 담당직원 전재형

도림천 좌안 복개 구조물 정밀안전진단용역(3차) 자문회의

□ 자문 의견 요약

자문의원	도림천좌안 복개구조물
터널복개팀장 김두석	구조물 Type-1.2.4.5구간의 안전율이 1이하로 안전성평가결과 DB-14.9(26Ton)적용과 관련 콘크리트 구조기준(2012년)의 기존구조물의 안전성평가 및 당초 설계기준과 현 설계기준과의 차이등 다양한 방법의 검토 필요 (DB-14.9(26톤)적용시 보강전까지 차량통제 여부 등 슬래브 J6~J7하면 보수부 백태부에 대한 보다 정밀한 검토와 대책을 수립하고 보고서상 분석내용이 상이하니 수정할 것 보수‧ 보강 공사비가 보고서와 PPT자료와 상이하니 재검토 산정할 것
남부시설보수과장 이용재	후타재 파손(P71 우측상단사진)원인을 동결융해라고 하였으나 신축이음장치 보강철근의 피복두께 부족이 주요원인이라 생각되며, 동해는 2차적인 원인으로 판단됨. -재검토 요망 교면포장 재포장 위치가 상이, 누수에 백태가 많이 발생된 것으로 조사되었으므로 상부에 기타시설물이 있는지 확인바람 압축강도 시험 코어 개소가 상이하므로 확인바람 기타 철근량 진단자료 2009, 2014년인지 표기 검토바람
이상범	시설물현황표에서 횡단교량의 시설물 종별 구분 확인요망 안전성평가에서 도면 및 자료확인결과 철근의 항복강도 fy=350MPa로 확인되었는 바 수정하여 적용이 필요함 제원조사결과 TYPE 2해석에 적용된 횡단구조계가 변경되었으므로 이에 대한 재검토 필요 P97 사진설명 보완요망 내하력 보강대책이 필요함(기본 내하력 평가결과 DB-18미만부재)

자문의원	도림천좌안 복개구조물
이택수	Type 1,2,4,5는 휨 균열 발생 및 균열폭 증가 확인- 추후 관리가 될 수 있도록 위치를 유지관리편에 언급이 필요함 우수 침투되어 보수를 실시하는 구간은 보고서 손상물량과 보수물량이 상이하므로 확인이 필요하며 우수 침투 방지를 위해 재포장(방수층 포함)이 필요하다고 언급됨 상부 우수유입부응 경계석측으로 판단하였는데 보도부측으로 직접 발생할 가능성이 있으므로 확인필요함 유도배수관은 기둥면으로 연결하여 하부로 배수될 수 있도록 하여야 함 안전율이 1.0 이하인 구간은 즉각적인 보강은 실시하지 않아도 하중제한을 하는 방안을 검토하여야 함
최용기	철근량 변화가 없음에도 불구하고 종방향 정모멘트부가 더 취약한 것으로 검토된바 근거 명시바람 p52 바닥판 손상현황과 p287 바닥판 중점유지관리사항의 내용이 일치하지 않음 기존 안전성 평가자료분석내용중 P152의 2014년 진단철근량을 2004년 진단으로 수정바람 TYPE5 옹벽측 단부 거더의 주철근 피복부위에 수평방향 균열 발생 보완 상부 포장면 평탄성과 관련한 언급은 오목부의 배수지체에 의한 바닥면 손상 열화여부를 명시하기 바람 하천측 교각에 설치되는 교좌장치상태에 관한 외관조사 내용 보완

□ 자문 결과에 따른 향후 조치 사항

◦ 도림천 좌안 복개 구조물 정밀안전진단

- 안전성평가에 따른 안전율 1.0이하구간에 대한 대책 및 유지관리방안 제시

Ⅲ		향 후 계 획

□ 향후 일정

◦ ‘15.  1. 건설기술심의안건 상정

◦ ‘15.  2. 용역별 성과품 인수후 용역 준공처리.

붙임  1. 자문의견서(도림천좌안복개구조물) 1부.

2. 참석자 명부 1부. 끝.