투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	석촌지하차도 바닥슬래브 주철근(Φ25) 항복강도 시험결과보고

1.  석촌지하차도 바닥슬래브 철근항복강도 시험계획(시설보수과-1012호,2015.3.2.)과 관련입니다.

2. 석촌지하차도 긴급 정밀안전진단에 따른 주철근 항복강도 시험결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 시험개요

1) 시험목적   : 공동발생에 따른 구조물의 구조해석

2) 시험항목   : 항복강도 및 인장강도

3) 시험의뢰일 : 2015. 3. 4(수)

4) 시험기관 : 한국화학융합시험연구원(인천지사)

5) 시료채취 : 바닥슬래브 철근(Φ25mm) 80㎝ 2개(위치:석촌역방향 지하차도 내)

나. 시험결과

1) 시험통보일 : 2015.3.6.(금)

2) 시험결과

구 분	항복강도	인장강도	연신율	비 고
평 균	441 Mpa	671 Mpa	25.5 %
시료번호 TAS-013655	423 N/㎟ (432Mpa)	644 N/㎟ (644Mpa)	25 %
시료번호 TAS-013656	450 N/㎟ (450Mpa)	699 N/㎟ (699Mpa)	26 %

다. 현황 및 조치의견

1) 설계당시 철근의 항복강도 관련 자료가 없어, 정밀안전진단 구조해석시 300MPa을 가정하여 구조해석한 결과 안전한 것으로 분석됨.

2) 현장 시공철근을 절단하여 시험한 결과 400MPa 이상의 항복강도로 측정되어 구조해석상 구조물 안전에는 특이사항 없음

3) 시험결과를 진단업체 통보하여 재 해석하여 안전성 평가토록 통보코자 함.

붙임 : 시험성적서 2부.  끝.

주무관	나철흠		시설보수과장	03/09 박용선
협조자
시행	시설보수과-1119	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울특별시 강남구 남부순환로 3142-33 대치동 2번지	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0382	/전송	02-2040-0308	/	cheolna@seoul.go.kr	/	대시민공개