문서번호	토질재료시험과-648
결재일자	2015.3.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		박희석	03/18 권영찬
협조
	주무관		이덕범

KOLAS주관 콘크리트 압축강도  숙련도시험  결과보고

2015. 3.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

KOLAS주관 콘크리트 압축강도 숙련도시험 결과보고

`14년도 콘크리트 압축강도 시험자간 비교시험 실시과정에서 숙련도기술위원회(KOLAS)의 요구조건인 `15년도 프로그램에 참여한 숙련도시험 결과보고 임.

Ⅰ		추진근거

공인기관 인정제도 운영요령 제26조(숙련도 시험)

○ KOLAS 인정분야 중분류별로 3년에 1회 이상 숙련도시험 실시

시험자간 비교 숙련도시험(KOLAS승인) 신청한 결과 조건부 승인

○ 조건부 : `15년도 KOLAS 주관 숙련도 프로그램 참여할 것

(적합성 평가과–5438호, 2014.12.23./ 측정 14-1058호2014.12.23.)

Ⅱ		시험개요

시험번호 : PT15-01

시 험 일 : 2015. 03. 06(압축 강도실)

시험장비 : 압축시험기(3 000 kN), 버어니어 캘리퍼스

시 험 자 : 이강일, 이덕범

시험 규정 및 시험방법

○ 시험방법 : KS F 2405 : 2010(콘크리트의 압축강도 시험 방법)

○ 시 험 편 : 콘크리트 공시체(100 mm ☓ 200 mm)

Ⅲ		시험 결과

숙련도 시료의 시험결과

시험항목 (단위)	측정결과					비고
	측정값				측정불확도 (신뢰수준 %, k= )
	1회	2회	3회	평균
높이(mm)	195.37	196.82	196.49
지름(mm)	100.22	100.32	100.34
질량(g)	3 559.5	3 574.6	3 568.9
최대하중(kN)	320.450	327.481	329.066
압축강도(MPa)	40.62	41.43	41.61	41.22	신뢰수준 95% k =4.3
파괴유형	Ⅴ	Ⅲ	Ⅴ

측정 불확도 추정결과

○ 측정량 모델식 : [eqn: P`````=`` {F} over {A}] Mpa
○ 유효 자유도 : 2	○ 합성 표준불확도 : 0.338MPa
○ 포함인자(k) : 4.3	○ 확장 불확도 : 1.453MPa
○ 측정불확도 표현 : 압축강도 41.22MPa ±1.46MPa( 신뢰수준 95%, k = 4.3)

Ⅳ		향후추진계획

○ 2015. 3. 18 : 시험결과 제출

⇒ 제출처 : 한국건설생활환경시험연구원 적합성 운영센터

※ 운영기관(주관) 진행일정

- 2015. 4월 : 결과분석 및 기술위원회 개최

- 2015. 5월 : 최종 결과보고서 KOLAS 제출

- 2015. 6월 : 참가기관에 결과 통보

붙임 : 1. 숙련도시험결과 보고서 1부.

2. 교정성적서 1부.

3. 시험 데이터 1부.

4. 콘크리트 압축강도 시험사진 1부. 끝.