문서번호	토질재료시험과-754
결재일자	2015.3.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		박희석	03/31 권영찬
협조
	주무관		오화철

주간 토질재료분야 시험실적 보고(`15.3.23 ~ 3.30)

2015. 4

서울시 품질시험소 토질재료시험과

주간 토질재료분야 시험실적 보고

Ⅰ. 개 요

▢ 시험현황

○ 총괄(`15.1.1 ~ 3.27, 완료)

(단위 : 건수)

계	‘15년 계획	실 적			비 고 (전년 동기대비)
		계	전주누계	금주
시험실적	3,220	413	357	56	※ `13년 305건 ※ `14년 297건
비율(%)	100	12.8	11.1	1.7

○ 토질 및 재료분야 자재별 현황(`15.3.23~3.27, 완료)

(단위 : 건수)

구분	계	공시체	시멘트제품	골재	포장재	흙, 준설토	아스콘	철근, 기타
계	56	4	-	-	-	14	2	36
합 격	40	4	-	-	-	-	1	35
불 합 격	1	-	-	-	-	-	1	-
성과표시	15	-	-	-	-	14	-	1

※ 기타 : 금속, 맨홀뚜껑, 석재, 암석, 흄관 등

▢ 담당자별 주간 품질시험 현황(`15.3.23~3.30)

(단위 : 건수)

구분	계	이강일	문상묵	오화철	김현호	이덕범	이강주	최기남	김득원
계	73	9	15		1	4	42	1	1
완 료	56		15			4	35	1	1
진 행 중	17	9			1		7
진행종목		블록3 준설토6		-	흙1		철근7

Ⅱ. 시험결과 부적합 현황 및 원인분석

▢ 부적합 시험결과 및 원인분석

○ 시험결과

구분	공극율(%)	포화도(%)	비 고
기준	3∼5	70∼85
시험결과	7.6	59.8

○ 원인분석

- 공극율 : 채움재(석분, 혼합물 등)가 부족한 것으로 추정

- 포화도 : 아스팔트 함량 등이 부족한 것으로 추정.  끝.