문서번호	보존과학과-11
결재일자	2014.1.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보존과학과장	학예연구부장		역사박물관장
박기정	양필승	박현욱		01/03 강홍빈
협 조
	유물관리과장		허대영
	유물과학과장		이경자

2013년 4/4분기 도·토기 및 석조유물 보존처리 결과보고

2014. 01

보존과학과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 4/4분기 도․토기 및 석조유물 보존처리 결과보고

2013년 4/4분기에 실시한 도·토기 및 석조유물의 보존처리 내용 및 결과를 정리하여 보고함

Ⅰ			사업개요

사업기간 : 2013. 10. ~ 12.

사업내용

- 소장 유물의 보존처리

- 한성백제 토기유물의 보존처리

소요예산 : 210,900천원

Ⅱ			추진실적

보존처리 추진실적

구분	추진내용	추진결과	비고
1 ~ 3 분 기	소장유물 보존처리	- 백자청화모란문호(서12862) 등 4건 4점 - 창경궁 종묘 육교부재 25건 25점
	한성백제 토기유물 보존처리	- 병(L-0131) 등 12건 12점
	출토유물 보존처리	- 강북구 가마터 출토유물 1건 1점 - 우이동 가마터 출토유물 8건 8점 - 삼천사지 출토유물 7건 7점 - 남산 출토 옥개석 1건 1점
	윤중제 표지석 보존처리	- 윤중제 준공기념 표지석 1점 세척 - 안내문석재 1점 보존처리
4 분 기	소장유물 보존처리	- 도기장군(서위역박3244) 등 3건 3점 - 종루 주춧돌 11점 세척
	한성백제 토기유물 보존처리	- 두(L-0120) 등 10건 13점
	소장유물 상태조사	- 3수장고 도‧토기유물 300건 상태조사

Ⅲ			처리과정 및 결과

소장유물 (4건 14점)

유물명	(서위역박3244) 도기장군	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후
유물명	(서위역박3710-1/2) 도기호	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후
유물명	(서위역박3711-2/2) 백자접시편	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후

유물명	종루 주춧돌	처리내용	이끼류 제거 및 세척
보존처리 전		보존처리 후

한성백제 토기유물 보존처리(10건 13점)

유물명	두(L-0120)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후
유물명	고병배(L-0141)	처리내용	세척, 접합
보존처리 전		보존처리 후
유물명	규(L-0145)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후

유물명	두(L-0152)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후
유물명	조형토기(L-0219)	처리내용	세척, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후
유물명	항(缸)(L-0729)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후

유물명	발(鉢)(L-0731)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후
유물명	토우(L-0831)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후
유물명	토기편(L-0836)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후

유물명	토기편(L-0838)	처리내용	세척, 접합, 복원, 색맞춤
보존처리 전		보존처리 후

Ⅳ			평 가

소장유물 보존처리

- 4분기에 보존처리 완료된 14점을 포함하여 올해 총 43점 완료

- 현재 소장유물 목표 32점 중 43점 보존처리 완료(목표대비 134% 초과달성)

한성백제 토기유물 13점 보존처리 완료

- 4분기 13점 보존처리로 총 27점중 25점 완료(목표대비 93% 달성)

- 2점은 보존처리 기간이 길어 미처리 인계하기로 협의함

Ⅴ			성과지표

20. 유물 구입․확보 및 보존 노력

붙임. 2013년 도자기 및 석조문화재 보존처리 계획 1부. 끝.