문서번호	교량안전과-5781
결재일자	2015.4.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	04/06 이용심
협 조
	★주무관			김시련

천호대교(P7~P11)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 04

도 시 안 전 본 부

( 교 량 안 전 과)

천호대교(P7~P11) 강구조시설물 안전점검 결과

천호대교(본선 P7~P11구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

천호대교 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	25.6	1,150	광장동310~천호동462	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-18	STB PSC	'76.7.5	동아건설

점검구간 : 본선 P7~P11구간, 강박스(STB) 4열

점검일자 : ‘15.04.01(수)

점 검 자 : 교량안전과 김시련(시설물담당), 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수시기	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
천호대교 (P7~P11)	신축이음하부거더단부 부식	신축이음부 누 수	중 기	신축이음부 정 비	P11	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	교각위 체수 및 콘크리트 잔재퇴적	빗물받이 파손 및 누수	단 기	빗물받이 정비	- 빗물받이 : P7 2개소
				토사 및 잔재청소	-- 청소 : P7,P11
	지점 격벽 용접부 균열 및 보강재 용접누락	용접불량, 진동 및 시공누락 등	단 기	덧댐판 보강 및 용접실시	용접균열 10개소 용접누락 8개소
	강박스 내부 도장박리 및 부식	시공불량 및 누수	중 기	보수도장	도장박리 : 18개소 부 식 : 9개소
	안전 점검대 출입문 경첩탈락		단 기	경첩 재시공	P6 하류측 안전점검대 출입문

조치계획

P7측 신축이음하부 빗물받이(고무) 파손 및 누수부위는 “15년 천호

대교보수공사”에 작업지시하여 정비 시행(강구조교량팀 조치)

강박스 내부 용접균열 발생부 및 용접누락부 용접보수, 부식 및 도장

박리 발생부 등의 보수는 “‘15년 강교 용접결함부재  보수공사”에 작업

지시하여 정비 시행. (강구조교량팀 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝