문서번호	토질재료시험과-986
결재일자	2015.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		박희석	04/20 권영찬
협조
	주무관		오화철

주간 토질재료분야 시험실적 보고(`15.4.13 ~ 4.20)

2015. 4

주간 토질재료분야 시험실적 보고

Ⅰ. 개 요

▢ 시험현황

○ 총괄(`15.1.1 ~ 4.17, 완료)

(단위 : 건수)

계	‘15년 계획	실 적			비 고 (전년 동기대비)
		계	전주누계	금주
시험실적	3,220	536	469	67	※ `13년 460건 ※ `14년 457건
비율(%)	100	16.7	14.6	2.1

○ 토질 및 재료분야 자재별 현황(`15.4.13~4.17, 완료)

(단위 : 건수)

구분	계	공시체	시멘트제품	골재	포장재	흙, 준설토	아스콘	철근, 기타
계	67	-	3	2	1	28	4	29
합 격	18	-	3	-	-	-	2	13
불 합 격	2	-	-	-	-	-	2	-
성과표시	47	-	-	2	1	28	-	16

※ 기타 : 금속, 맨홀뚜껑, 석재, 암석, 흄관 등

▢ 담당자별 주간 품질시험 현황(`15.4.13~4.20)

(단위 : 건수)

구분	계	이강일	문상묵	오화철	김현호	이덕범	이강주	최기남	김득원
계	104	36	2	7	2	1	54	-	2
완 료	67	30	2	4	1	1	28	-	1
진 행 중	37	6	-	3	1		26	-	1
진행종목		준설토 4 투수블록1 보도블록1	-	아스콘3	타일1		철근26	-	상온1

Ⅱ. 시험결과 부적합 현황 및 원인분석

▢ 부적합 시험결과 및 원인

○ 아스콘(일반)

(단위 : %)

구분	기준	시험결과	원 인
포화도	65~80	60 (아35)	포화도가 낮은 것은 AP함량이 부족한 것으로 추정
		83 (아36)	포화도가 높은 것은 AP함량이 과다한 것으로 추정

끝.