투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-107, 108, 111, 112)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

1. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

2. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

3. 시험환경 : 온도 20.8℃,  습도 48%

4. 시험일자 : 2015. 3. 20.

5. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-107	SD400 13mm	1	0.028	0.022
	SD400 16mm	1	0.039	0.037
	SD400 19mm	1	0.034	0.038
	SD400 22mm	1	0.033	0.026
	SD400 25mm	1	0.029	0.028
	SD400 29mm	1	0.027	0.025
	SD400 32mm	1	0.032	0.035
타-108	SD400 13mm	1	0.019	0.021
	SD400 16mm	1	0.022	0.027
	SD400 19mm	1	0.031	0.026
	SD400 22mm	1	0.031	0.031
	SD400 25mm	1	0.030	0.027
	SD400 29mm	1	0.030	0.027
	SD400 32mm	1	0.032	0.020
타-111	SD300 22mm	1	0.028	0.034
	SD300 25mm	1	0.026	0.031
타-112	SD400 13mm	1	0.027	0.025
	SD400 16mm	1	0.033	0.042
	SD400 19mm	1	0.033	0.029
	SD400 22mm	1	0.032	0.021
	SD400 25mm	1	0.035	0.035
	SD400 29mm	1	0.030	0.033
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	04/20 代이우진
협조자
시행	화학시험과-589	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개