문서번호	수도자재관리센터-6432
결재일자	2015.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	공사자재관리팀장	소장
고명환	최정화	04/22 성시영
협 조

공사용자재 출장검사 결과 보고

(대형15-주식회사 세계주철)

2015. 4.

수도자재관리센터

공사용 자재 출장검사 결과 보고

공사용자재 구매건에 대하여 납품업체 생산공장에 출장하여 현장검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 구매현황

○ 건    명 : 소화전용 철개 외 2종 구매(대형15)

○ 계약업체 : 주식회사 세계주철

○ 납품기한 : 2014. 5. 3.

○ 구매수량 : 390조

□ 검사개요

○ 검사대상 : 소화전용 철개 외 2종 390조

○ 검사업체 : 주식회사 세계주철(경북 경산시, 영천시)

○ 검사일자 : 2015. 4. 21. (1일)

○ 검 사 자 : 시설7급 고명환

○ 검사내용 : 규격검사, 정하중시험, 공인성적서 의뢰 여부 등

□ 검사결과

자재명	규격	검사량 (조)	샘플 수량	규격 검사	정하중 시험	재료시험
						기계적 성질	화학성분 분석	구상화율
원형철개	사각받침 (제수․퇴수 밸브용)	50	1	적합 (직접2)	적합 (직접2)	자체1	공인1	공인1
	원형받침 (제수․퇴수 밸브용)	140	2	적합 (직접3)	적합 (직접3)	공인1 자체1	공인1 자체1	공인1 자체1
	소화전용, 원형받침	200	2	적합 (직접2)	적합 (직접2)	자체2	공인2	공인2

○ 규격검사 및 정하중시험 등을 실시한 바 검사규정에 적합하였으며,      납품시 재료시험성적서를 제출토록 요청 함.

□ 보고자 의견

○ 규격검사 및 정하중시험 결과 검사규정에 적합.

◯ 납품시 재료시험성적서 확인하여 적합시 납품 처리코자 함.

□ 향후 계획(납품 일정)

○ 납품예정일 : 4. 22.(수)

붙임 : 1. 철개검사표 1부.

2. 검사사진 1부.  끝.