투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	내부결재
(경유)
제목	시험결과 통보(타-120~135)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

1. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

2. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

3. 시험환경 : 온도 23.0℃,  습도 40%

4. 시험일자 : 2015. 4. 27.

5. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-120	SD400 13mm	1	0.014	0.013
	SD400 16mm	1	0.023	0.022
	SD400 19mm	1	0.016	0.008
타-121	SD400 13mm	1	0.019	0.027
타-122	SD400 16mm	1	0.017	0.022
타-123	SD400 19mm	1	0.019	0.020
타-124	SD400 22mm	1	0.017	0.015
타-125	SD400 25mm	1	0.025	0.030
타-126	SD400 29mm	1	0.017	0.026
타-127	SD400 32mm	1	0.021	0.020
타-128	SD300 13mm	1	0.023	0.018
타-129	SD300 16mm	1	0.018	0.019
타-130	SD300 19mm	1	0.018	0.015
타-131	SD300 22mm	1	0.017	0.014
타-132	SD300 25mm	1	0.018	0.016
KS기준			0.050이하	0.050이하

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-133	SD300 29mm	1	0.019	0.017
타-134	SD300 32mm	1	0.016	0.017
타-135	SD400 13mm	1	0.038	0.036
	SD400 16mm	1	0.035	0.022
	SD400 29mm	1	0.017	0.017
	SD400 32mm	1	0.027	0.023
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

주무관	이정기		화학시험과장	04/28 代이우진
협조자
시행	화학시험과-659	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개