문서번호	교량안전과-8882
결재일자	2015.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	05/19 이용심
협 조
	★강남일반교량팀장			정회평
	주무관			김근섭

신정교(램프-A 및 램프-B) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 05

도 시 안 전 본 부

(교량안전과)

신정교(램프-A/B) 강구조시설물 안전점검 결과

신정교(램프-A 및 램프-B) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

신정교(램프-A 및 램프-B) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	8.5	90/80	신정동	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB (램프)	'90.6.30	풍림산업

점검구간 : 신정교 램프-A 및 램프-B구간, 강박스(STB) 각 1열

점검일자 : ‘15.05.07(목)

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 김근섭(시설물담당)

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
신정교 (램프-A 및 램프-B)	용접누락 (불량)	시공당시 용접누락	용접실시	B램프 : 8개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	고장력 볼트 조임불량	시공불량	볼트 재조임 또는 재체결	B램프 : Splice부 2개소(외부 하부)
	강박스 내부 하부플랜지, 보강재, 용접부 등 부식 산재	과거 체수 및 용접후 슬래그 미제거, 도장노후	보수도장 (전면 재도장 검토 필요)	A 및 B램프 내부 부식 다량 발생
	거더단부 부식 (A3 및 A4측)	신축이음부 누수 및 빗물받이 손상	신축이음부 정비 및 보수도장	A3 : 빗물받이 손상 A4 : 신축이음누수
	지점부 교량하부 쓰레기 및 토사퇴적	외부인 접근	청 소	- A3 및 A4측 교량 하부

조치계획

신축이음하부 누수 및 빗불받이 정비, 교대측 토사 및 생활쓰레기

청소 등은 “일반교량 일상유지보수공사” 보수업체에 작업지시하여

정비토록 하고 (강남일반교량팀 시설물 담당 조치)

강구조물관련 정비는 현재 강박스 내부 부식이 다량으로 산재해

있는 상태이므로 강박스 내부 전면 재도장 실시 검토 필요

- 2016년 예산배정 요청 : 보수비용 약 3억(직접비)

· 보수물량 총 2,211㎡ (A램프 1,171㎡ 및 B램프 1,040㎡)

· 바탕처리(A급, SSP3-SP10) 약 2억  및 도장(내부) 약 1억

예산을 배정받지 못할 경우 “강교 용접결합부재 보수공사”에 작업

지시하여 용접누락부 용접 및 볼트 조임불량부 볼트재체결, 부식이

심한 부위 부분적 보수도장 시행. (강구조교량팀 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝