환경표지인증 제설제 융빙성능 시험 실시

주무관		도로보수과장	동부도로사업소장		결재
이문희		손수희	03/03 송영배
협 조
	주무관			박일연

환경표지인증 제설제에 대하여 도로관리과에서 품질시험 결과 융빙성능이 만족하지

못함에 따라 우리 사업소에서 구매한 환경표지인증 제설제에 대하여도 융빙성능

시험을 실시하여 결과에 따라 조치코자 함.

□ 관련근거

○ 도로관리과-2740호(‘14.2.19) : 환경표지인증 제설제 품질시험 결과 알림

○ 도로관리과-2678호(‘14.2.19) : 환경인증제품 시험결과에 따른 조치계획 보고

□ 본청 품질시험 개요

○ 시험대상 : 환경인증제품 총 10개 제품

○ 시험일시 : ‘14. 1. 16. ~ 2. 3.

○ 시험종류 : 융빙성능, 강재부식성

○ 시험기관 : 한국도로공사 도로교통연구원

○ 시험결과 : 융빙성능이 90% 미만

※ 시험기준 : -5℃ 및 –12℃의 온도에서 각각 10분, 30분, 60분에서 융빙량이 염화나트륨의 90% 이상이어야 함.

□ 구매현황

○ 구매제품 : 그린웨이Ⅱ(세명테크)

○ 구매수량 : 147톤(60백만원)

○ 구매잔량 : 131톤

□ 조치계획

○ 품질시험 결과 융빙성능이 만족하지 못한 제품에 대하여 공인시험기관에 품질시험 의뢰하고 그 결과에 따라 조치.

○ 시료채취 : ‘14. 2. 28.(금) 15:00

○ 시험의뢰 : ‘14. 3. 3. 우편등기 발송.

○ 시험기관 : 한국건설생활환경시험연구원

점 검 사 진

▲ 삼성교 하부 야적장	▲ 삼성교 하부 야적장