문서번호	토질재료시험과-492
결재일자	2014.3.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
김득원		장동우	03/04 권영찬
협조

도로 보수용 상온 아스팔트 혼합물

시험방법 수정시행

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

서울특별시 품질시험소

(토질재료시험과)

상온 아스팔트 혼합물 시험방법 수정시행

도로 보수용 상온 아스팔트 혼합물의 품질시험(KS F 2369)을 2007년부터 시행하던중, 안정도시험과 수침잔류안정도 산출방법이 KS규정과 차이가

있으므로 시험방법을 수정시행하고자 함

□ 추진경위

○ 2007.08.13. : 상온 아스팔트 혼합물 품질시험 시행방침(소장방침 제75호)

○ 2007.08.21. : 품질시험 실시안내

○ 2007.09.01. : 품질시험 실시

○ 2007.10.11. : 품질시험 향상방안 간담회 개최(소장방침 제127호)

○ 2012.04.27. : 수침잔류안정도 산출방법 정정(토질시험과-787)

□ 시험방법

○ KS F 2369 : 2008 (도로 보수용 상온 아스팔트 혼합물)

시험순서	시 험 방 법	기준값
1.공시체 제작 (6개)	(1)혼합물 온도 (29±5)℃ (2)스패튤러로 몰드주위15회, 중앙10회 다진후 표면고름 (3)역청다짐기로 양면 각 50회 다짐	두께(mm): (63.5±2.5)
2.19시간 방치	(1)상온의 시험실 조건에서 16~19시간 방치 (6개) (2)탈형시간은 제조사 마다 다르며 방치시간에 포함
3.안정도 및 흐름값 (3개)	(1)3개를 (25±1)℃의 공기욕조기에서 2시간 양생 (2)마샬시험길로 마샬안정도 측정 (3)흐름값은 안정도 시험시 자동으로 측정됨	안정도(N): 2500 이상 흐름값(mm): 20~40
4.실측밀도 (3개)	(1)기건무게:16~19시간 방치 후 무게측정 (2)수중무게:(25±1)℃ 수조에서 충분히 습윤시킨후 측정 (3)표면건조포화상태 무게: 젖은수건으로 닦아 무게측정	공극율(%): 3~15
5.48시간 수침 안정도	(1)3개의 실측밀도 공시체르 (25±1)℃ 수조에 48시간 수침 (2)48시간 수침 후 마샬안정도 측정
6.수침잔류 안정도	48시간 수침후 안정도(N) 수침잔류안정도(%) = ------------------------ X 100 처음 안정도(N)	75% 이상

□ 추진경위

○‘07.9.1.~’12.2.28. 기간중 시험방법

시험방법 방침	시험실시	문제점
(1)공시체9개제작: (①②③④⑤⑥⑦⑧⑨) (2)초기안정도(①②③) ->제작후 즉시 25℃공기욕조에서 2시간양생후 안정도측정 (3)안정도(④⑤⑥) ->19시간 방치후 25℃ 공기욕조에서 2시간 양생후 안정도 측정 (4)공시체(⑦⑧⑨) ->25℃항온수조에서 실측밀도 측정후 25℃수조에서 48시간 수침후 안정도 측정 (5)수침잔류안정도(%) ⑦⑧⑨ = -------- x 100 ①②③	방침서와 동일 하게 실시	(1)①②③의 안정도값을 수침잔류 안정도에 이용은 잘못된 적용임 (2)초기안정도,안정도,48시간수침안정도 를 구분할때의 오류 48시간수침안정도 48시간수침안정도 ---------------- ≥---------------- 초기안정도 안정도

○‘12.3.1.~’12.4.26. 기간중 시험방법

- 방침서 내용수정을 요구하고 수침잔류안정도 산정의 오류를 정정시험하면서

수침잔류안정도를 (48수침안정도/안정도)로 일원화 함

시험방법 방침	시험실시	문제점
(1)공시체9개제작: (①②③④⑤⑥⑦⑧⑨) (2)초기안정도(①②③) ->제작후즉시 25℃ 2시간양생후 안정도측정 (3)안정도(④⑤⑥) ->실온에서 19시간 방치후 25℃ 공기욕조에서 2시간 양생 후 안정도 측정 (4)공시체(⑦⑧⑨) ->25℃항온수조에서 실측밀도 측정 후 25℃항온수조에서 48시간 수침 후 안정도 측정 (5)수침잔류안정도(%) ⑦⑧⑨ = -------- x 100 ①②③	(1)공시체6개제작: (④⑤⑥⑦⑧⑨) (2) 미 측정 (3)변경없음 (4)변경없음 (5)수침잔류안정도(%) ⑦⑧⑨ = -------- x 100 ④⑤⑥	방침서와 시험실시가 불일치

○ ‘12.4.27.~ 현재

- 방침서의 내용과 시험실시한 내용이 불일치 함

시험방법 방침	시험실시	문제점
(1)공시체6개제작: (①②③④⑤⑥) (2)안정도(①②③) ->상온에서 19시간 방치후 안정도 측정 (3)공시체(④⑤⑥) ->25℃항온수조에서 실측밀도 측정 후 25℃항온수조에서 48시간 수침 후 안정도 측정 (4)수침잔류안정도(%) ④⑤⑥ = -------- x 100 ①②③	(1)변경없음 (2)안정도(①②③) ->상온에서 19시간 방치후 25℃ 공기욕조 에서 2시간 양생후 안정도 측정 (3)변경없음 (4)변경없음	방침서와 시험실시가 불일치

□ 개선사항

○ KS F 2369 : 2008 과 동일하게 방침규정 개정

당 초	변 경 후
(1)공시체6개제작 : ①②③④⑤⑥ (2)안정도(①②③) ->상온에서 19시간 방치후 안정도 측정 (3)공시체(④⑤⑥) ->상온에서 19시간 방치후 25℃항온수조에서 실측밀도 측정 후 25℃ 항온수조에서 48시간 수침 후 안정도 측정 (4)수침잔류안정도(%) ④⑤⑥ = -------- x 100 ①②③	(1)변경없음 (2)안정도(①②③) ->상온에서 19시간 방치후 25℃ 공기욕조에서 2시간 양생 후 안정도 측정 (3)변경없음 (4)변경없음

끝.