문서번호	교량보수과-683
결재일자	2014.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		교량보수과장
김근섭		03/05 代김형섭
협 조
	주무관		김형섭

봉화교 2개시설 안전점검 보고서

(해빙기, 정기점검 병행)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

성동도로사업소

(교량보수과)

봉화교 외 2개시설 안전점검 보고서

(해빙기 대비, 정기점검 병행)

시설물명		규모	종구분/등급		형식		준공년도
봉화교		폭 : 31.5m 연장 : 85m	종구분 : 법정외 상태등급 : B등급		라멘		1997.7.31
신내1교		폭 : 30.4m 연장 : 30m	종구분 : 법정외 상태등급 : B등급		프리플렉스 (PF)		1993.6.11
신내2교		폭 : 26.4m 연장 : 40m	종구분 : 법정외 상태등급 : B등급		프리플렉스 (PF)		1993.6.11
관 리 자	성동도로사업소 교량보수과			주 무 관		김 근 섭
점 검 자	성동도로사업소 교량보수과			주 무 관		김 근 섭
				주 무 관		김 형 섭
	외부전문가			케이에스엠기술(주)		홍 승 근

□ 점검일자 : 2013. 3. 4

□ 점검구간 : 상부 및 하부 구간

□ 점검내용

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고
1	봉화교	서울방향 3차로 포장 망상균열 등 전면 포장 정비필요	재포장 (예산 고려하여 일상유지 보수공사로 시행 검토)
		하부 특이사항 없음	주의관찰
2	신내1교	서울방향 교대끝 하면 슬래브 콘크리트 탈락	일상유지보수공사로 정비
		슬래브 하면 백태 (진전 없음), 2013년 상부 열화부 제거후 포장완료 상태임	예산 확보시 하면 백태부 등 전면 정비
		중앙분리대 방호벽 철근노출	횡철근 노출로 구조적인 사항이 아니므로 추후 보수
3	신내2교	신내2교 상하부 확인 결과 특이사항 없음	주의관찰

첨부 : 현황사진 및 점검보고서 1부.  끝.