문서번호	화학시험과-1182
결재일자	2015.6.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
이강억	구흥서	06/23 권영찬

한국인정기구 숙련도시험 결과보고

(PT2015-10, 방열실리콘의 역학시험)

2015. 06

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

한국인정기구 숙련도시험 결과보고

국가표준기본법 시행령[공인기관인정제도 운영요령]과 관련, 기술표준원[KOLAS사무국]에서 주관하여 시행하는 숙련도시험(PT2015-10, 방열실리콘의 역학시험)에 참가하여 숙련도시험 실시 결과보고입니다.

□ 추진근거

1. 공인기관 인정제도 운영요령 제26조(숙련도시험)

○ 제2항 : KOLAS 인정분야 중분류별로 3년에 1회 이상 숙련도시험 실시

○ 제3항 : 인정기구의 장이 요청하는 숙련도는 반드시 참가하여야 함

2. 2015년도 KOLAS주관 숙련도 프로그램 공고(2015.01.20.)

○ PT2015-10, 방열실리콘의 역학시험

3. 한국인정기구 숙련도시험 참가계획(화학시험과-879, 2015.05.26.)

○ PT2015-10, 방열실리콘의 역학시험

□ 시험개요

1. 시험번호 : PT2015-10

2. 시험기간 : 2015.06.03. - 06.22.

3. 시험장비 : 인장시험기, 길이변위계, 버니어캘리퍼스, 두께측정기

4. 시 험 자 : 이강억

5. 시험방법 : KS M ISO 37:2007

□ 시험결과

숙련도 시료의 시험 결과 및 방법

시험항목	단위	1회	2회	3회	평균값	불확도 (95 % CL)
인장강도	MPa	7.00	6.87	6.82	6.90	U = 0.09 k = 2
신 장 률	%	454.22	437.48	470.96	454.22	U = 41.57 k = 4.30
시험방법		KS M ISO 37

□ 향후 일정

시험결과 제출 : 2015.06.26까지

제출처 : 한국화학융합시험연구원 숙련도운영센터

※ 운영기관(시험연구원, 주관:KOLAS) 진행일정

- 2015.07월 :	한국화학융합시험연구원 결과분석 및 KOLAS 기술위원회 상정 및 개최 (조건지시, 지적사항 보완 등)

- 2015. 08월 : 최종 결과보고서 KOLAS로 제출에 따른 승인

- 2015. 09월 : KOLAS에서 참가기관으로 결과 통보

※ 불만족시 원인분석 후 보고서 재 제출(갱신시 조건부 승인 가능)

붙임 :  1. 숙련도결과보고서 1부.

2. 불확도추정보고서 1부.

3. 시험결과표 1부.

4. 시험데이터그래프 1부.

5. 측정장비 교정성적서 1부.  끝.