문서번호	교량안전과-11480
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	06/25 이용심
협 조
	★특수교량팀장			이수근
	주무관			임동운

행주대교(하류교)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06

도시안전본부

(교량안전과)

행주대교(하류교) 강구조시설물 안전점검 결과

행주대교(하류교) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함 사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

행주대교 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	14.5	1,460	강서구 개화동 ~ 고양시 덕양동	교량안전과 (특수교량팀)	DB-24	PSC STB	'95.5.19	벽산건설외 2

점검구간 : 행주대교(하류교), 사장교구간(P11~P19), 강박스(STB) 2열

점검일자 : ‘15.6.22(월), 집중점검과 병행하여 점검실시

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 임동운(시설물담당)

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
행주대교 (하류교 P11~P19)	난간측 커버 플레이트 부식	우수노출	보수도장	교량상부 8개소(중앙 및 난간측)	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	지점부 거더단부, 잭업보강재, 받침 부식	신축이음 누수	보수도장 및 누수차단(P11)	P11 및 P19
	강박스 내부 하부플랜지 부식	배전관 누수	누수차단 및 보수도장	G1열 P14 D10부근
	배전관(전선) 지지대 용접부 파단	-	재용접	P19신축이음하부 5개
	비둘기 배설물 오염	조류서식	청소 및 보수도장	P11 입구

조치계획

신축이음부(P11, P19) 누수 여부는 우기철 추가 현장확인(빗물받이

토사 퇴적 및 함석판 연결부 누수 여부) 후 그 결과에 따라 누수차단

정비 시행하고 (특수교량팀 시설물 담당 조치)

강구조물관련 지지대 용접 및 부식부 보수도장은 “강교 용접결함

부재 보수공사”에 작업지시하여 보수 시행. (강구조교량팀 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝