2013년 예방적 보수구간 포장상태 조사 보고

주무관		주무관	도로보수과장		결재
이문희		박일연	03/07 손수희
협 조

아스팔트콘크리트 포장의 공용수명을 효율적으로 연장하기 위한 예방적 유지보수 시행구간(위례성대로)에 대하여 1차 점검을 실시하고, 결과를 보고 드림.

Ⅰ. 관련근거

○ 도로관리과-661호(2014.2.3.) : 예방적 보수구간 포장상태 조사 계획

Ⅱ. 공법별 시공물량

○ 공사 시행기간 : 2013. 10. 23 ~ 11. 8

구분	표 면 보 수					균열보수
	소계	msk 오에이티엠엔씨(주)	re-ascon (일원테크)	ast-700 (우백건설)	포그씰 (토탈페이버시스템)	T-씰링 ㈜세일매트릭스
공 법		신기술 547	특허########	특허-10########	특허-10########	-
시공방법		상온박층포장(6mm)	일액형 살포식	일액형 살포식	일액형 살포식	밴딩타입
시공면적(㎡)	14,937	3,678	3,365	3,947	3,947	4,540m

Ⅲ. 점검개요

○ 점 검 일 : ‘14. 2. 6. 14:00

○ 점검방법 : 5개 회사(시공당시 현장대리인)에서 파손형태 육안조사표에 의거 자사 시공구간 및 타사 시공구간 합동 평가

○ 점검결과(1차점검)

점점자 점검구역	표 면 보 수				균열보수
	msk 오에이티엠엔씨(주)	re-ascon (일원테크)	ast-700 (우백건설)	포그씰 (토탈페이버시스템)	T-씰링 ㈜세일매트릭스
1구간(OAT)	양호	양호	양호	양호	양호
2구간(일원테크)	양호	양호	양호	양호	양호
3구간(우백건설)	양호	양호	양호	양호	양호
4구간(토탈페이버)	양호	양호	양호	양호	양호
5구간(세일매트리스)	양호	양호	양호	양호	양호

Ⅳ. 향후계획

○ 2014.  5월 : 2차점검

○ 2014.  8월 : 3차점검

○ 2014. 11월 : 4차점검

○ 2014. 12월 : 종합실태 결과보고

Ⅴ. 행정사항

○ 평가항목 수정

- 평가항목 중 균열 및 변형은 기존 포장체에 발생할 수 있는 문제점을 점검하는 사항으로 평가항목에서 제외

- 신규 평가항목으로 기존 포장층과 접착성, 박리상태, 미세균열 발생여부,  소성변형 발생여부 신설 조사.  끝.