투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-258,259,260,261,268)

1. 총무과-6503,6513,6514,6515,6538,(2015.06.26)호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아-258	아스콘 재료	WC-3	점	1	AP함량	5.2 %	입도는 붙임참조
아-259	〃	〃	〃	〃	〃	5.5 %
아-260	〃	〃	〃	〃	〃	5.3 %
아-261	〃	〃	〃	〃	〃	5.4 %
아-268	〃	PSMA 13㎜ (개질)	〃	〃	〃	6.6 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	06/30 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1263	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로 131(우면동 15) 서울특별시품질시험소(화학시험과)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	대시민공개