문서번호	시설과-4964
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	중부공원녹지사업소장
이동헌		김한준	07/13 이용태
협 조
	주무관			남상국

중랑캠핑숲 공원관리소 구조진단 완료 보고

2015. 7.

중부공원녹지사업소

시설과

중랑캠핑숲 공원관리소 구조진단 완료 보고

중랑캠핑숲 공원관리사무소 2층의 일부 공간을 리모델링하기 위해 실시한 구조안전진단 결과 및 향후 조치계획을 보고드림.

□ 용역현황

○ 위    치 : 중랑구 망우동 56번지(송림길 160)

○ 용역기간 : 2015. 6. 15 ~ 7. 5

○ 용역내용 : 중랑캠핑숲 공원관리소 리모델링을 위한 구조안전진단

○ 진단업체 : ㈜한국구조물진단연구원 대표 김국진

○ 도 급 비 : 4,092천원

□ 진단결과

○ 진단개요

- 건물 : 연면적 195.88㎡/ 건축면적 120.92㎡, 준공년도 2007년

- 목적 : 중랑캠핑숲 공원관리사무소 2층의 효율적인 공간활용을 위해 일부 벽체 2개소를 철거하고, 바닥슬래브를 신설함에 따른 구조물의 안전성 확보 여부 및 보수·보강방안을 제시

- 범위 : 현황 및 이력검토, 상태조사 및 상태평가, 부재 및 구조현황, 보수·보강 방안평가, 종합평가

○ 현황조사

- 철근콘크리트 구조로 벽식+보/슬래브로 구성, 균열 등 특이사항 없음

- 콘크리트 압축강도 : 21MPa(추정설계기준강도, 건전)

- 철근배근 조사결과 : 200mm 간격으로 배근(철거대상 벽체)

- 하중전달 구조 : 공익대기실 벽체는 상부의 하중이 보로 작용하여 기초로 전달

○ 리모델링 평가 및 보강

- 철거벽체 하부 층의 지지 구조체인 벽체 및 보에 작용하는 하중이 감소되는 효과가 있어 철거행위는 가능함

- 벽체는 옥상층까지 연결되어 있어 부분철거를 해야하며, 철거후 벽체 개구부 코너를 중심으로 응력이 집중되어 균열이 발생할 우려가 있으므로 개구부의 단면부에 탄소섬유 부착에 의한 보강이 필요함

- 증설될 슬래브(3.2×1.6m)는 기존 슬래브 및 보에 접합함으로써 추가 하중에 대한 휨 및 전단보강 조치 필요

○ 종합의견

- 2층 벽체철거 및 2층 바닥 슬래브의 증설이 가능

- 벽체 철거 후 단면감소 및 응력집중에 따른 탄소섬유 보강이 필요

- 2층 바닥 슬래브의 증설 하중증감에 따른 하부지지 구조체 보강 필요

- 공사 전 공정에 대하여 하부층에 Support(동바리)를 충분히 거치

- 철거 시 진동을 최소화 시키는 공법(제안:커팅공법)을 적용

- 벽체 철거 시 기존에 배근된 철근의 피복두께는 최소 50mm

- 공사 수행 시 문제 또는 현장상황이 다른 경우 전문가 자문 필요

□ 처리계획

○ 진단결과 및 보강방안에 따라 “중랑캠핑숲 내 청소년 체험의숲 조성공사”에 포함하여 설계 및 공사시행

○ 보강방안에 따른 소요예산은 본 공사 이전비(기 설계내역반영) 및 집행잔액을 활용

○ 추진일정

- 2015. 7.       : 설계 및 건축허가(건축물대장 정리) 등 검토

- 2015. 8. ~ 9. : 공사 시행

붙임 1. 도면 1부.

2. 현황사진 1부.  끝.