문서번호	교량안전과-12973
결재일자	2015.7.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	07/16 이용심
협 조
	★기술점검팀장			최진우
	주무관			이기승

가양대교(MP13~MP17) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

도시안전본부

(교량안전과)

가양대교 (MP13~17) 강구조시설물 안전점검 결과

가양대교(MP13~MP17) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함 사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

가양대교 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	16.5~29	1,700	강서구 가양동~ 마포구 상암동	교량안전과 (기술점검팀)	DB-24	STB	'02.5.31	현대건설삼성중공업

점검구간 : 가양대교, 본선 MP13~MP17구간, 강박스(STB) 2열

점검일자 : ‘15.7.14.

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 이기승(시설물담당)

점검내용 및 결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
가양대교 (MP13~17)	교각위 체수(오염) 및 가로보 거더 오염	중분대 하부 배수 집수통 넘침	배수집수통 및 유도 호스 정비	MP13, MP17 ※ 전구간 확인 필요	추 가 조사 후 별도산정 필 요
			보수 도장
	강상판 배수관 누수 및 오염	-	배수관 누수차단 및 보수도장	상류 및 하류 배수관
	U-Rib 필렛 용접부 누수	-	재용접	MP13 배수관 부근
	강상판(켄틸레버) 거더 오염	유도배수관 길이짦음	길이연장 및 보수도장	MP17 신축이음 부근 배수관
	하부플랜지 도장박리	시공불량	보수도장	약 8개소

조치계획

신축이음 중분대 하부 배수집수통 정비 및 금번 점검시 발견된 결함

사항에 대하여 2015년 “한강일상유지보수공사” 및 “가양대교보수

공사”에 반영하여 정비시행(기술점검팀 시설물 담당 조치)

※ 작업구간이 한강상위에 위치한 경우는 지속관찰 후, 향후 접근시설(바지선, 공간비계 등) 이용시(다른 공종 보수공사 시행) 일괄 보수 시행

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝