투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-217,219)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

1. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

2. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

3. 시험환경 : 온도 28.3℃,  습도 49%

4. 시험일자 : 2015. 7. 16.

5. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-217	SD400 13mm	1	0.024	0.033
	SD400 16mm	1	0.034	0.033
	SD400 19mm	1	0.035	0.030
	SD400 22mm	1	0.022	0.033
	SD400 25mm	1	0.032	0.029
	SD400 29mm	1	0.027	0.027
	SD400 32mm	1	0.044	0.033
타-219	SD400 13mm	1	0.014	0.011
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	07/16 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1463	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화		/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개