문서번호	도로포장연구센터-1144
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로포장연구센터장	품질시험소장
윤상열		백종은	07/21 한민희
협조

도로포장 표면상태 및 지지력 조사 계획(안)

(‘16년 예산편성 및 예방적유지보수사업 현장적용성 평가용역)

2015. 07

서울특별시품질시험소

(도로포장연구센터)

도로포장 표면상태 및 지지력조사 계획(안)

(‘16년 예산편성 및 예방적유지보수사업 현장적용성 평가용역)

「‘16년도 예산편성」 및 「예방적 유지보수사업 현장적용성 평가 용역」 수행을 위해 『도로포장 표면상태(Road Scanner) 및 지지력(FWD)』 조사·분석 의뢰한 구간에 대해 아래와 같이 시행하고자 함

□ 관련근거

○ 도로관리과 – 10078호(‘15.07.01)

「’16년 노후포장도로 정비계획지역 포장상태조사(PMS)」 - ’16년도 예산편성

○ 도로관리과 – 10678호(‘15.07.10)

「예방적 유지보수사업 현장적용성 평가 용역 시행」

□ 조사·분석 의뢰 내용

○ ‘16년 노후포장도로 정비계획 지역 - ’16년 예산편성

- 현  황 : 121개 노선 216개소 220㎞

· 노후포장도로 정비공사 : 106개 노선 190개소 203㎞

· 버스전용차로 정비공사 :  15개 노선  26개소   17㎞

- 내  역

구 분		소 계	동 부	서 부	남 부	북 부	성 동	강 서
계	노 선	121개노선 216개소	17개노선 23개소	25개노선 34개소	19개노선 31개소	17개노선 23개소	22개노선 58개소	21개노선 47개소
	연장 (m)	219,580	23,430	17,680	14,750	25,450	27,500	110,770
노후포장도로 정비공사	노 선	106개노선 190개소	15개노선 20개소	21개노선 27개소	15개노선 26개소	16개노선 22개소	20개노선 54개소	19개노선 41개소
	연장 (m)	203,295	20,700	13,190	9,320	23,550	25,965	110,570
버스전용차로 정비공사	노 선	15개노선 26개소	2개노선 3개소	4개노선 7개소	4개노선 5개소	1개노선 1개소	2개노선 4개소	2개노선 6개소
	연장 (m)	16,285	2,730	4,490	5,430	1,900	1,535	200

○ 예방적 유지보수사업 현장 적용성 평가 지역

- 균열보수                                                    (단위 : km)

년 도	소 계	크랙실링	T-실링	Guss	LP실란트	HS조인트씰	기 타	비고
공법특징		수축팽창 균열 보수	균열보수	균열보수	균열보수	실란트 봉합	역청제 주 입
계	86.7	24.3	14.4	1.7	28.7	0.6	17
2012년	20	20
2013년	30.7	4.3	14.4	1.7	9.7	0.6
2014년	36				19		17

- 표면처리                                                      (단위 : a)

년 도	소 계	MSK	ReAscon	AST-700	포그씰	블랙다이아몬드	기타	비고
공법특징		골재 + 개질유화	액상형 침투	유화 표면코팅	유화 표면코팅	액상형 침 투	역청제 표면코팅
계	575	218	86	120	122	11	18
2009년	11	11	0	0	0	0	0
2013년	487	148	86	120	122	11	0
2014년	77	59	0	0	0	0	18

※ 균열보수 : 아스팔트 균열사이로 보수재료를 주입하여 균열부를 봉합하는 방법으로 수분침투 방지와 균열확대를 방지

※ 표면처리 : 기존포장에 2.5Cm 이하의 얇은 실링층을 시공하여 표면의 미세균열과 공극을 채워 노면을 재생하는 공법

□ 조사·분석 계획

○ ‘16년도 예산편성을 위한 “노후포장도로정비공사 예정구간”(SPI지수 누락 구간 포함)의 도로 포장상태 조사(PMS)와 예방적 유지보수사업 현장적용성 평가계획 일환으로 시행중인 용역시행 구간(표면 및 하부상태조사) 등에 대해 「‘16년 예산편성」 및 「용역업무 수행」 등을 감안 우선 조사·분석 하고자 함.

※ 특별시도 3년주기 전수조사(2단계-‘15년)는 우선 구간 조사·분석 완료후 실시

○ 조사장비 : ┌ 도로포장 표면상태 조사장비(Road Scanner)

└ 포장구조진단기(FWD)

○ 도로포장 표면상태 조사·분석 : 차로연장 323㎞

- ‘16년 노후포장도로 정비공사구간 ┌ 노후포장     : 106개노선 109개소 203㎞

└ 버스전용차로 :  15개노선  26개소  17㎞

- 예방적 유비조수 구간 ┌ 균열보수 구간 : 15개소 86.7㎞

└ 표면처리 구간 : 27개소 16.3㎞

○ FWD 시험 : 37개소

- 표면처리 : 24개소(각 공법적용 구간 당 2개소)

- 표면처리 미적용 인접구간(건전구간) :  13개소

(동부 2, 서부 2, 남부 3, 성동 1, 강서 1, 공단 4)

※  균열보수 공법 : 시행안함

※ 시험위치는 용역사(인덕대학교)에서 결정

○ 조사기간 : ‘15.07.22. ~ ’15.08.07.

○ 조 사 자 : ┌ 운전 및 장비조작 ☞ 센터직원

└ 조사위치 안내 및 교통통제 ☞ 사업소 및 용역사 직원

□ 행정사항

○ 포장상태(PMS) 및 지지력(FWD) 조사의 효율성을 위해 각 사업소와 용역사(인덕대학교)에 구간현황 및 위치 등을 잘아는 직원과 동승하여 조사하고자 함

붙임 : 1) SPI지수 누락분 및 ‘16년 노후포장도로 정비 구간 1 부.

2) 예방적 유지보수사업 현장적용성 평가 용역 구간 1 부.

3) FWD시험 구간 1 부.  끝.