문서번호	수도자재관리센터-16129
결재일자	2015.8.18.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	08/18 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(81번)0818

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액(원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
수도용 덕타일 주철관 및 이형관 구매 (대형81)	주철관 7종 1,960본 이형관 68종 3,519개	1,100,000,000	2015.08.03 (2015.09.02.)	신안주철/ 세창주철

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2015.08.18

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 81	덕타일 이형관	소켓곡관(B) 80*45	개	20	0	20	0
		소켓플랜지T형관(B) 300*200	개	10	0	10	0
		KP이음관 100	개	200	0	150	50
		소화전단관 100*300	개	80	0	80	0

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 81	덕타일 이형관	소켓곡관(B) 80*45	20	1	1	-	-	-	적합
		소켓플랜지T형관(B) 300*200	10	1	1	-	-	-	적합
		KP이음관 100	150	2	2	-	-	-	적합
		소화전단관 100*300	80	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 덕타일 이형관 검사표(대형81) 1부 . 끝.