문서번호	수도자재관리센터-16209
결재일자	2015.8.19.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		공사자재관리팀장	소장
윤승욱		최정화	08/19 성시영
협조

공사용자재 입고검사 결과 보고(59번,81번)0819

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

공사용자재 입고검사 결과 보고

우리센터에서 구매발주한 상수도 공사용 자재에 대해 입고검사를 실시 하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 계약내역

건 명	계약내역 (품명 및 수량)	계약금액(원)	계약일자 (납품기한)	계약 업체
수도용 덕타일 주철관이형관 구매 (대형59)	주철관 2종 700본 이형관 29종 1,783개	443,500,000	2015.07.01. (2015.07.31.)	신안주철
수도용 덕타일 주철관 및 이형관 구매 (대형81)	주철관 7종 1,960본 이형관 68종 3,519개	1,100,000,000	2015.08.03 (2015.09.02.)	신안주철/ 세창주철

□ 검사개요

○ 검사일자 : 2015.08.19

○ 검 사 자 : 지방공업주사보 윤승욱

○ 검사내용 : 규격, 외관검사 등

○ 입고내역

발주건	품 명	규 격	단위	계약 수량	납 품 내 역			비고
					전번 납품 누계	금 번 납품량	잔량
대형 59	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 200*6.0	본	250	248	2	0
대형 81	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 200*6.0	본	1,150	48	48	1,090

□ 검사결과

발주건	품 명	규 격	납품량	샘플량	규격 검사	기계 적 성질	구상화 율	성분	검사 결과
대형 59	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 200*6.0	2	1	1	-	-	-	적합
대형 81	덕타일 주철관	(3종) 타이튼 200*6.0	48	1	1	-	-	-	적합

○ 검사대상 품목에 대하여 규격검사를 실시한 결과 적합함.

○ 재료시험은 관련항목의 시험성적서를 검토 한 바 적합 함.

□ 보고자 의견

○ 입고검사 결과 규격서에 적합하므로 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 덕타일 주철관 검사표(대형59) 1부.

2. 덕타일 주철관 검사표(대형81) 1부 . 끝.