투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-244)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

1. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

2. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

3. 시험환경 : 온도 29.0℃,  습도 52%

4. 시험일자 : 2015. 8. 20.

5. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-244	SD400 10mm	1	0.023	0.010
	SD400 13mm	1	0.013	0.021
	SD500 16mm	1	0.030	0.025
	SD500 19mm	1	0.033	0.030
	SD500 22mm	1	0.018	0.012
	SD500 25mm	1	0.034	0.019
	SD600 25mm	1	0.026	0.008
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	08/20 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1762	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개