투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신자	토질재료시험과장
(경유)
제 목	시험결과 통보(골-38~39)

총무과-8534,8535(2015.8.13.)호와 관련하여 시험결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험결과

시험 번호	시료명	단위	수량	시험항목	시험결과	비고
골-38	굵은골재 (아스팔트혼합물용 부순골재)	건	1	안정성	1.4%
골-39	굵은골재 (아스팔트혼합물용 부순골재)	건	1	안정성	1.0%

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이우진		화학시험과장	08/27 구흥서
협조자
시행	화학시험과-1842	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개