문서번호	교량안전과-45
결재일자	2015.8.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	08/31 이용심
협 조
	★주무관			최원혁

한남대교(하류교, P4~P9구간)  강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08

도시안전본부

(교량안전과)

한남대교(하류교, P4~P9) 강구조시설물 안전점검 결과

한남대교(하류교, P4~P9구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함 사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

한남대교(하류교) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	25.5	919	용산구 한남동 ~서초구 잠원동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'05.11.30	현대건설외 4개사

점검구간 : 한남대교, 하류교 P4~P9구간 강박스 5열

점검일자 : ‘15.8.27

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 최원혁(시설물 담당)

점검내용 및 결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
한남대교 (하류교, P4~P9구간)	비둘기 배설물 퇴적(오염)	조류 서식	청소 및 보수도장	P4, P6, P9강박스 내부 및 거더단부	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	Splice부 볼트 녹 발생	-	보수도장	약 6개소 (외부 P9 1개소)
	도장박리 및 도장탄화	시공불량	보수도장	도장박리 2개소 도장탄화 1개소
	받침부 강재 부식 및 마감도장불량	과거 신축 이음부 누수	보수도장	P4, P6, P9 지점부

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 손상정도가 심하지 않으므로 현재 진행중인 “한남대교 정밀안전진단(상류교) 및 정밀점검(하류교) 용역” 에 반영하여 그 결과에 따라 일괄 정비 시행.

- 교량받침부 부식 및 Splice부 볼트 부식, 내부 도장박리부 등에 대한 보수도장, 조류 배설물 퇴적부 청소 등

※ 강구조교량팀 시설물 담당자 일괄 정비 계획 수립 및 조치

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝