문서번호	교량안전과-165
결재일자	2015.9.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	★교량안전과장
이우근		류봉현	09/01 이용심
협 조
	강남일반교량팀장			정회평
	주무관			오석관

영동6교(진입교) 보수완료 보고

(강교용접결함부재 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 08

도시안전본부

(교량안전과)

영동6교(진입교) 보수완료 보고

(강교 용접결함부재 보수공사)

영동6교(진입교)의 용접누락(불량), 부식부, 도장박리 발생부에 대한 보수작업을 완료하고 그 결과를 보고 함.

공사개요

공 사 명 : 강교 용접결함부재 보수공사

계 약 자 : ㈜제이더블유씨앤씨 대표 김정욱

공사기간 : 2015.4.3.~2015.12.30

계약금액 : 372,955,720원

영동6교(진입교) 작업완료 현황(작업지시-4차)

영동6교(진입교) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	50	48	대치동512~ 개포동 184	교량안전과 (강남일반교량팀)	DB-24	STB	'85.6.15	정우개발

보수구간

- 영동6교(진입교), A1~P1~A2구간 강박스 6열

작업기간 : 2015.7.20. ~ 2015.8.21

보수금액 : 43,966천원

주요 보수내용

용접누락 및 용접불량부 용접보수 288개소 47m

보수도장 : 762개소 494㎡

- 강박스 내부 : 710개소 381㎡

· 용접부, 용접으로 인한 도장탄화부, 부식발생부, 도장박리부, 토사 (폐자재) 제거부(부식) 등에 대한 보수도장

- 강박스 외부 : 52개소 113㎡

· 외부 하부 용접부 도장박리, 도장균열, 도막긁힘 발생부 등에 대한  보수도장 (점검구 덮개분 12개소 보수도장 포함)

강박스 진입 점검구 점검문 설치(A1, A2측) : 12개소, 0.488톤

향후 조치 계획

금번 보수관련 현황은 도로관리시스템 및 시설물정보관리시스템

(FMS)에 등재하여 이력관리 시행  (영동6교 시설물 담당자 조치)

보수도면(외관조사망도)은 향후 시설물 유지관리시 활용

- 보수이력관리 및 보수구간 하자발생여부 확인시 활용

교량받침 부식 발생부는 향후 신축이음부 정비 후 추가 보수 필요

# 첨 부 1. 정산내역서 및 물량산출서 1부.

2. 주요 보수현황 사진대지 1부.

3. 보수도면(외관조사망도) 1부. 끝.