문서번호	도로보수과-3730
보존기간	년
결재일자	2015.9.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장
하승환		09/04 代홍수종
협조

2015년 배수성 포장 투수시험 계획

2015. 9.

성동도로사업소

도로보수과

배수성포장 현장투수시험 실시계획

저소음․배수성 아스팔트포장 도로에 대한 포장의 공용성 평가 및 데이터기록관리를 위해 현장투수시험을 실시코자 함

□ 현장투수시험 개요

○ 시험일정 : 2015. 9. 7. ~ 9. 11.

○ 시험노선 : 동일로 등 6개노선 8개소

○ 시 험 자 : 시설7 하승환, 토목운영7 박성민

○ 시험대상

연번	노선명	위 치	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	포장종류	공 사 완료일	비고
1	아차산로	SK주유소~광장사거리	20~35	380	100	PQFC	'09.10.08
2	행당로	무학여고~행당역	10~20	350	65	PQFC	'09.10.25
3	동일로	장평교사거리~동2로 주유소	19~21	460	130	PQFC	'10.05.26
4	무학로	상왕십리역~청계벽산아파트	16~19	286	50	PQFC	‘10.08.18
5	동일로	중곡아파트~군자지하차도북단	18~32	700	157	RPMA	'11.06.03
6	무학로	무학교~청계벽산아파트	16~19	150	27	RPMA	'11.06.03
7	답십리로	촬영소사거리~장안동사거리	15~17	430	68	RPMA	'11.06.03
8	용마산로	아차산역삼거리~용곡삼거리	14~16	900	150	SBS	'13.6.16.

○ 시험방법 : 측정기구내 물 400㎖를 주입하고 포장체를 통해 빠져 나가는데 걸리는 시간을 측정

- 포장 구간별 3개소(시점,중간,종점)에 대해서 주행․비주행 노면에 대하여 3회 측정 후 평균값 적용

- 투수성능 기준 : 10초이내

□ 행정사항

○ 투수성능 기준 초과시 앞으로 현장투수시험 대상에서 제외

○ 투수시험 결과를 기록 관리

첨  부 : 투수시험 결과표(양식) 1부.  끝.