문서번호	도로보수과-3861
보존기간	년
결재일자	2015.9.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		도로보수과장
하승환		09/10 국중진
협조

배수성 포장 현장투수시험 결과보고

2015. 9. 10.

성동도로사업소

도로보수과

배수성포장 현장투수시험 결과 보고

우리사업소에서 시행한 저소음․배수성 아스팔트포장 도로에 대한 포장의 공용성 평가 및 데이터 기록관리를 위해 현장투수시험 결과 보고

□ 현장투수시험 개요

○ 시험기간 : 2015. 9. 7 ~ 9. 9.

○ 시험노선 : 동일로 외 5개노선 7개소

연번	노선명	위 치	폭 (m)	연장 (m)	면적 (a)	포장종류	공 사 완료일	최근 측정값 (‘14.10.)	비고
1	아차산로	SK주유소~광장사거리	20~35	380	100	PQFC	'09.10.08	16
2	행당로	무학여고~행당역	10~20	350	65	PQFC	'09.10.25	15.3
3	동일로	장평교사거리~동2로 주유소	19~21	460	130	PQFC	'10.05.26	13.3
4	무학로	상왕십리역~청계벽산아파트	16~19	286	50	PQFC	‘10.08.18	12.6
5	동일로	중곡아파트~군자지하차도북단	18~32	700	157	RPMA	'11.06.02	10.3
6	답십리로	촬영소사거리~장안동사거리	15~17	430	68	RPMA	'11.06.03	9.6
7	용마산로	아차산역삼거리~용곡삼거리	14~16	900	150	RPMA	'13.6.16.	3.6

○ 시 험 자 : 시설7 하승환, 토목운영 7 박성민

○ 시험방법 : 측정기구내 물 400㎖를 주입하고 포장체를 통해 빠져 나가는데 걸리는 시간을 측정

- 포장 구간별 3개소(시점,중간,종점)에 대해서 주행․비주행 노면에 대하여 3회 측정 후 평균값 적용

- 투수성능 기준 : 10초이내

□ 측정결과

○ 공용년수 경과에 따라 물이 빠져나가는데 소요 시간이 증가

- 공극 막힘으로 투수기능이 점차 저하되고 있는 것으로 판단

- 2011년 이전 포장구간은 기준 시간을 초과

○ 최근 시행한 ‘11년은 비교적 양호하나 투수성능이 점차 저하

○ 13년 포장구간은  투수성능이 매우 우수

□ 향후계획

○ 현장투수시험치 변화를 지속적으로 관찰

○ 2011년 이전 포장구간은 기준 시간을 초과하였으므로 향후 측정 대상에서 제외(단, 1개소는 샘플링 시험 계속, ‘10년 동일로)

첨  부 : 투수시험 결과표 1부.  끝.