문서번호	교량안전과-1020
결재일자	2015.9.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	09/15 代하현석
협 조
	★강북일반교량팀장			손창익
	주무관			기효상

한남1고가(하행선)

강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

안전총괄본부

(교량안전과)

한남1고가(하행선) 강구조시설물 안전점검 결과

한남1고가(하행선) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

한남1고가 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	18	391	용산구 한남동726	교량안전과 (강북일반교량팀)	DB-24	STB RA	'91.12.28	현대건설

점검구간 : 한남1고가(하행선), 본선 P4~P10~A2구간, 강박스(STB) 1열

점검일자 : ‘15.09.04(금)

점 검 자 : 교량안전과 기효상(시설물담당), 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
한남1고가 (하행선)	하부플랜지 및 종리브 부식 (녹 발생)	지점부 격벽 하부 틈새 우수유입	우수유입차단 및 보수도장	P4~A2 전구간 산재 틈새메공 · P4, P7, P10, A2측	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	강박스 내부 Splice부 도장박리 및 볼트 부식	도장노후 및 누수(흔적)	전처리 후 보수도장 및 누수차단	Splice부 17개소
	하부플랜지 도막 제거후 도장누락	비파괴검사(UT)	전처리 후 보수도장	약 10개소
	받침 볼트체결 불량 및 용접누락	시공불량(누락)	용접실시	약 10개소 · P7, P10, A2
	신축이음하부 거더단부 부식	과거 신축이음 누수	전처리 후 보수도장	P4, P7, P10, A2측

조치계획

금번 점검결과 발견된 강구조물관련 결함사항은 “강교 용접결함부재

보수공사” 시공사에 작업지시하여 보수 시행.

(강구조교량팀 조치)

신축이음하부 및 강박스 내부 Splice부 볼트 틈새로의 누수여부를 향후

지속관찰 시행 (강북일반교량팀 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝