문서번호	교량안전과-1320
결재일자	2015.9.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강남일반교량팀장	교량안전과장
김근섭		정회평	09/18 代하현석
협조
	기술점검팀장		최진우

도림천고가교 집중점검 결과 보고

(하반기 정기점검)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09.

안전총괄본부

(교량안전과)

도림천고가교 집중점검 결과보고

(하반기 정기점검)

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2015년 시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 도림천고가교 집중점검(하반기 정기점검) 결과를 보고 드림

대상시설 현황

도림천고가	○규 모 : 폭 9~32.9m, 연장 3,490.8m ○형 식 : 강상형, 라멘 ○준공년도 : 1992(본선, 램프E), 1993(램프 C,D) ○설계하중/종별 : DB24/1종 ○안전등급 : B등급(13년 정밀점검), 금년 정밀점검 용역중

점검개요

○ 일 시 : 2015. 9. 15(화) 14:30~17:00 ○ 점 검 자 : 14명 - 강남일반교량팀 3명, 기술점검팀 3명 - 외부전문가 삼림엔지니어링 이승수 - 정밀점검 용역사 장맥엔지니어링 임정호 외 7명

주요 점검결과

○ 구조적 안전성에 미치는 결함사항은 없었으나, 본선 일부 교각의 코핑부 하면

단면 박락부, 하부 기초부 재료분리 부분 등은 안전 등을 위해 정비가 필요함

○ C램프 진입 옹벽부 하부는 조적벽으로 진입이 불가함으로 점검통로(점검문) 설치가 필요함

- 본선 P12, 13 코핑부 하면 박락 보수 필요

- 본선 P19 기초 재료분리 부분 단면 확대 보수 필요

- 우물통 기초 주변 보호콘크리트주변 손상 (기초부 손상 없음)

- CP6~CP7 강박스 하부 도장 박리 보수 필요

- CP12 진입 옹벽부 하부공간 점검을 위해 조적벽 일부 절단후 점검문 설치 필요

- D램프 소음감쇠기 손상 정비 필요

- 본선 P18 기초부 주변 보호콘크리트에 상부 캡콘크리트 설치 필요 및 국소적 철근 노출부 단면복구(확대) 보수 필요

- D램프 P9 철도횡단 구간 낙하방지망 일부 기울어짐 보수 필요

조치계획

○ CP12 진입 옹벽부 점검을 조적벽 일부 철거후 점검문 설치, 코핑부 하면 박락부,

기초 박락부, 우물통 기초보호콘크리트 상부 캡 콘크리트 설치 등은 2015년 도로시설물 일상유지보수 공사로 작업지시하여 정비 실시

○ 강박스 하부 도장, 소음감쇠기 설치, 기초 재료 부분 등은 정밀 점검 용역 결과에 의거 예산 편성 요청한 2016년 도림천고가교 보수공사시에 보수 실시

○ 점검결과는 시설물정보관리시스템(FMS)에 입력 조치

○ 외부전문가 점검수당 지급(20만원)

첨부  점검결과 1부.  끝.