문서번호	교량안전과-1555
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이제택		류봉현	09/23 이용심
협조

영동6교 집중점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 09

교량안전과

(강구조교량팀)

‘15년 하반기 정기점검 결과보고

(영동6교)

점검구간 : 하부구조

점검일시 : 2015. 9. 22

점 검 자 : 강구조교량팀장, 김시련, 최원혁, 이제택

지적사항

위 치		점검결과 및 조치의견	사진 번호
하부구조	본선 A3(영동대교 방향) 하부	표면보수재 박리 2개소 콘크리트 탈락 1개소	1, 2, 3
	본선 A3(개포동 방향) 하부	표면보수재 박리 2개소 누수흔적 및 백태 1개소	4, 5
	본선 P2(개포동 방향) 교각 하부	콘크리트 탈락 및 철근 부식으로 녹 발생 1개소	6
	본선 A4(영동대교 방향) 하부	표면보수재 박리 및 백태 1개소 누수흔적 및 체수 1개소	7, 8, 9
	본선 A2 중앙분리대 하부	콘크리트 탈락 1개소	10

따로붙임  현황사진 1부  끝.

현 황 사 진

손상내용 : 표면보수재 박리	손상내용 : 표면보수재 박리
위 치 : 본선 A3(영동대교 방향) 하부	위 치 : 본선 A3(영동대교 방향) 하부

손상내용 : 콘크리트 탈락	손상내용 : 표면보수재 박리
위 치 : 본선 A3(영동대교 방향) 하부	위 치 : 본선 A3(개포동 방향) 하부

손상내용 : 누수 흔적 및 백태	손상내용 : 콘크리트 탈락 및 녹 발생
위 치 : 본선 A3(개포동 방향) 하부	위 치 : 본선 P2(개포동 방향) 교각 하부

녹 발생

(내부철근)

현 황 사 진

손상내용 : 표면보수재 박리 및 백태	손상내용 : 누수흔적
위 치 : 본선 A4(영동대교 방향) 하부	위 치 : 본선 A4(영동대교 방향) 교대

손상내용 : 누수흔적 및 체수	손상내용 : 콘크리트 탈락
위 치 : 본선 A4(영동대교 방향) 교대	위 치 : 본선 A2(중앙분리대) 하부