문서번호	교량안전과-1710
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기술점검팀장	교량안전과장
유현선		최진우	09/25 이용심
협조

정밀안전진단 중간보고 및 자문회의 결과 보고 (양화대교, 마포대교)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 9.

안전총괄본부

(교량안전과)

정밀안전진단 중간보고 및 자문회의 결과 보고

(양화대교, 마포대교 정밀안전진단 및 정밀점검 용역)

교량안전과에서 시행하고 있는 양화대교와 마포대교의 정밀안전진단 용역에 대하여 중간보고 및 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 용역개요

구 분	양화대교	마포대교
용 역 명	양화대교 정밀안전진단(하류교) 용역	마포대교 하류교 정밀안전진단 및 상류교 정밀점검 용역
과업기간	‘15. 6.23 ~ ’16. 1.18	‘15. 6.16 ~ ’16. 1.11
용 역 비	197백만원	265백만원
용 역 사	㈜세안안전진단외 1개사	케이에스엠기술(주)외 1개사

□ 중간보고 및 자문회의 개요

❍ 일   시 : 2015. 9. 22(화) 14:00 ~ 16:30

❍ 장  소 : 안전총괄본부 교량안전과 2층 회의실

❍ 참석자

- 서 울 시 : 교량안전과장외 2명

- 자문위원 : 서울시립대 교수 정희영, ㈜유케이이엔시 대표 유병률, 제일엔지니어링 전무 김희욱

- 용 역 사 : 케이에스엠기술 오철환외 3명, ㈜세안안전진단 이성혁외 4명

❍ 중간보고 및 자문안건

- 마포대교 하류교 정밀안전진단 및 상류교 정밀점검 용역

- 양화대교 정밀안전진단(하류교) 용역

□ 자문결과 요약

❍ 양화대교 정밀안전진단(하류교) 용역

- 보수부 이력 관리 : 보수이력 도면화, 보수부 재발생 여부 및 이에 따른 발생원인 규명(하자, 재료적인 열화 등)

- 내진보강 : 내진 보강 여부에 대하여 보고서에 수록하기 바람

- 신축이음 및 받침

‣ 받침 및 신축이음의 이동은 계산치와 실측치 비교 분석 요함

‣ 신축이음장치는 2차 측정을 실시할 경우 유간의 여유량 뿐만아니라 상부 구조물의 종, 횡방향 거동여부에 대하여 분석 필요

- 중앙분리대 및 교량난간 : 교량의 중앙분리대와 난간이 종방향으로 처져 있는지를 조사하여 외관조사망 등에 수록 바람

- 로제아치 구간 : 리브 변형부위와 받침부에 대한 상세도면 작성이 필요하고 공종별 하자기간을 조사하여 하자보수 구분 요망

❍ 마포대교 하류교 정밀안전진단 및 상류교 정밀점검 용역

- 보수부 이력 관리 : 보수이력 도면화, 보수부 재발생 여부 및 이에 따른 발생원인 규명(하자, 재료적인 열화 등)

- 연석 박리 손상부 : 연석 박리 손상부에 대해서 내구성 평가(강도, 탄산화 등) 등을 추가로 실시하여 보수 후 사용성에 문제가 없는 지 검토 필요.

- 구조물 손상부 : 이전 용역에서의 손상과 비교하여 재손상 여부 확인

- 신축이음 및 받침

‣ 신축이음 단차원인을 검토하고 받침 및 신축이음의 이동은 계산치와 실측치 비교 분석 요함

‣ 코핑부 추가 손상여부 및 연단거리 확보에 대한 필요 여부 분석

- 보행환경개선으로 교량확장 구간

‣ 콘크리트와 강재의 이질재료의 접합으로 인한 누수 발생, 시공이음부 봉합재설치가 적정한 공법인지 검토 요망

‣ 데크하면 체수로 인하여 구조물 내구성에 문제가 있으므로 데크철거를 검토하고, 데크하면 배수공간(h=10㎜) 확장방안 제시

- 교량상면 표지판 : Base Plate Anchor 볼트의 부식방지를 위해 Cap 사용을 검토하여 주시기 바람

□ 조치 및 향후계획

❍ 자문회의결과 용역에 반영하여 시행

- 자문회의 결과는 현재 용역중에 있는 “마포대교 하류교 정밀안전진 및 상류교 정밀점검 용역”과 “양화대교 정밀안전진단 하류교 용역”에 반영하여 시행하고자 함

❍ ‘15.10.22 : 자문회의(2차) 실시

❍ ‘15.10.30 : 기술심의 요청

❍ ‘15.11.    : 기술심의

❍ ‘15.12.    : 용역준공

붙임  : 자문의견서 1부. 끝