문서번호	교량안전과-2426
결재일자	2015.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	10/08 이용심
협 조
	★주무관			이제택

영동대교(북단-A/B램프) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

안전총괄본부

(교량안전과)

영동대교(북단-A/B램프) 강구조시설물 안전점검 결과

영동대교(북단-A/B램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

영동대교(북단-A램프 및 북단-B램프) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	5	110 122	광진구 자양동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'87.1.26	대림산업

점검구간 : 영동대교 북단-A램프 및 북단-B램프, 강박스(STB) 각 1열

점검일자 : ‘15.10.5(월)

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택(시설물담당)

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
영동대교 (북단-A/B램프)	보강재 등 용접누락(불량)	시공누락 (불량)	용접실시	약 7개소	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	부식(녹) 발생	누수 및 접촉매질 등	전처리 후 보수도장 실시	약 9개소
	도장박리(탄화)	시공불량 및 받침용접(탄화)	전처리 후 보수도장 실시	약 13개소

조치계획

금번 점검결과 발견된 용접누락(불량), 도장박리(탄화), 부식(녹) 발생부에 대한 정비는 현재 시행중인 “강교 용접결함부재 보수공사” 시공사에 작업지시하여 정비 시행.

- 추가로 상반기 영동대교 남단-G램프 안전점검 결과(교량안전과-1492, ‘15.2.2) 발견된 결함사항도 금번에 작업지시하여 일괄 정비 시행

(강구조교량팀 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝