문서번호	교량안전과-3455
결재일자	2015.10.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	10/26 代하현석
협 조
	★주무관			최원혁

한남대교(하류교, P9~P13) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 10

안전총괄본부

(교량안전과)

한남대교 (하류교, P9~P13) 강구조시설물 안전점검 결과

한남대교(하류교, P9~P13구간) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

한남교(하류교) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	25.5	919	용산구 한남동 ~서초구 잠원동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'05.11.30	현대건설

점검구간 : 한남대교 하류교 P9~P13구간 STB  5열

점검일자 : ‘15.10.22(목)    ※ 집중점검과 병행하여 점검 실시

점 검 자 : 교량안전과 이우근, 이제택, 최원혁(시설물 담당)

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개략)	보수금액 (개 략)
한남대교 (하류교, P9~P13)	비둘기배설물 퇴적	조류 서식	청소 및 보수 도장/접근 방지 시설 설치 검토 등	P9, P13 강박스 입구 및 거더단부 S13구간 강박스 외부 가로보 위	추 가 조사 후 별도산정 필 요
	강박스 내부 부식 및 도장박리	시공불량	보수도장	약 8개소 (도장박리 2개소)
	지점부 강박스 외부 하부 도막손상	잭업 불량	보수도장	P9, P13 지점
	지점부 가로보 볼트 등 부식	과거 신축 이음 누수 등	바탕면 전처리 후 보수도장	P13 G4~G5열
	받침 강재 부식 및 마감도장박리			P9, P13 지점부

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 2015년 시행중인 “한남대교 정밀 안전진단(상류교) 및 정밀점검(하류교) 용역”에 반영하여 추가 조사 후 그 결과에 따라 일괄 정비 시행.

(강구조교량팀 시설물담당자 조치)

# 첨 부 : 점검결과 보고서 1부. 끝