투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-734,738,763,765,766,767,768,769)

1.총무과-「11115,11127,(2015.10.19)」,「11257,11289,(2015.10.21)」,「11302,11311,11312,

11313,(2015.10.22)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아-734	아스콘 재료	WC-6 (개질)	점	1	AP함량	6.2 %	입도는 붙임참조
아-738	〃	저소음배수성-13mm	〃	〃	〃	6.1 %
아-763	〃	PSMA-10mm (개질)	〃	〃	〃	7.5 %
아-765	〃	WC-3	〃	〃	〃	5.2 %
아-766	〃	〃	〃	〃	〃	4.6 %
아-767	〃	PSMA-10mm (개질)	〃	〃	〃	7.6 %
아-768	〃	〃	〃	〃	〃	7.0 %
아-769	〃	〃	〃	〃	〃	7.6 %

가. 시험 결과

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	10/26 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2416	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	대시민공개