문서번호	화학시험과-2667
결재일자	2015.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	화학시험과장	품질시험소장
이강억	구흥서	11/11 한민희

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

(합성고분자계 방수시트 : 인열강도 시험)

2015. 11

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

시험자간 비교숙련도시험 추진계획

우리 시험소「KOLAS 경영시스템 품질절차서」에 따른 품질보증계획과 관련하여 시험자간 비교숙련도시험을 실시하여 시험숙련도 향상을 통한 품질관리 소급성 유지 및 사후관리에 만전을 기하고자 함

화학시험과 KOLAS 인정현황

○ 1.003 시멘트 및 관련제품

- KS F 5110 : 2006 시멘트의 비중(상반기중 숙련도시험 완료)

○ 1.009 고무와 관련제품

- KS F 4911 : 2012 합성고분자계 방수시트

(6.3 치수  6.5 인장성능   6.6 인열성능  6.8 가열신축성상)

비교숙련도시험 추진근거

○ KS Q ISO/IEC 17025 5(기술요건) 5.9(시험 및 교정결과의 품질보증)

- 5.9.1 시험 및 교정결과의 유효성 모니터링을 위한 품질관리 절차

○ 우리시험소 품질절차서 Q10-QP-2201(시험결과의 품질보증)

○ 2015년도 연간 품질보증계획서[화학시험과-33(2015.01.08.)]

시험 개요

○ 시 험 명 : 시험자간 비교숙련도 시험

○ 시험분야 : 1.009 고무와 관련제품

○ 시험항목 : 합성고분자방수시트의 인열강도

○ 시험규정 : KS F 4911:2012

○ 참 여 자 : 이강억, 이우진, 이정기

추진 기간

2015. 11. 16. ～ 12. 4

준비사항

○ 시    료 : 합성고분자 방수시트중 보강복합형 복합시트 사용

○ 필요장비

- 시편 절단기

- 인장압축시험기(대경테크, DTU-900MHA, 07-2073)

※ 2015년 9월18일 교정실시

○ 시편제작

- 시편은 KS M 6518의 10.(인열시험)에 규정하는 B형으로 제작

- 시편은 나비방향으로 개수 1회 시험시 3개로 총 9개 준비

시험방법

○ 시험자별 시료 지급 및 개별적으로 인열강도 시험

○ 시험은 KS F 4911:2012에 규정된 시험방법에 의함

○ 결과값은 시험편 3개의 평균값으로 산출

○ 시험자별 측정불확도 산출 및 추정 보고서 작성

○ 시험데이터 제출시 모든 로데이터 기록 제출

○ 시료 물림간격 : 60 mm

○ 인장속도 : 300 mm / min

○ 인열강도는 최대 하중(N)으로 산츨

시험결과 분석 및 평가

○ 시험결과 분석은 참여 인원이 3명이므로 통계분석법 중 분산 분석법을 사용하여 F비와 F기각치 간 결과값 비교 분석

○ 평가는 F비가 F기각치보다 클 때 시험자간 결과값에 차이가 없는 것으로 평가

○ 시험자간 시험 결과값에 차이가 있어 만족하지 못할 때는 재시험 실시

붙임 : 시험데이타 양식 1부.  끝.