투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-935,936,937,938,939,940)

1. 총무과 -「12475,12477~12479,12483,12484,(2015.11.18)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아-935	아스콘 재료	PSMA-13mm (개질)	점	1	AP함량	6.9 %	입도는 붙임참조
아-936	〃	PSMA-10mm (개질)	〃	〃	〃	7.8 %
아-937	〃	〃	〃	〃	〃	8.1 %
아-938	〃	〃	〃	〃	〃	7.9 %
아-939	〃	WC-1	〃	〃	〃	5.8 %
아-940	〃	〃	〃	〃	〃	6.3 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	11/20 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2749	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	대시민공개