투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(아-966,967,968,969,970,971,972,973)

1. 총무과 -「12643~12647,12661,12663,12664,(2015.11.23)」호와 관련입니다.

2. 우리과에서 실시한 아스팔트 혼합물에 대한 시험결과를 아래와 같이 통보 합니다.

가. 시험 결과

시험번호	시료명	규격	단위	수량	시험종목	시험결과	비고
아-966	아스콘 재료	WC-3	점	1	AP함량	4.9 %	입도는 붙임참조
아-967	〃	WC-4	〃	〃	〃	5.9 %
아-968	〃	WC-3	〃	〃	〃	5.8 %
아-969	〃	〃	〃	〃	〃	5.2 %
아-970	〃	〃	〃	〃	〃	5.2 %
아-971	〃	PSMA-10mm (개질)	〃	〃	〃	7.5 %
아-972	〃	〃	〃	〃	〃	7.5 %
아-973	〃	〃	〃	〃	〃	7.6 %

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이순호		화학시험과장	11/25 구흥서
협조자
시행	화학시험과-2811	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131(우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02)3462-7216	/전송	02)3462-7212	/	virus0769@seoul.go.kr	/	대시민공개