문서번호	시설과-7768
결재일자	2015.12.10.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
전문관	시설과장	관리부장	서울대공원장
서동민	공헌구	심상원	12/10 송천헌
협 조
	주무관		한상길
	주무관		이상국
	주무관		손영민

미리내다리 정밀안전진단용역 결과보고

2015.12.

서 울 대 공 원

( 시 설 과 )

미리내다리 정밀안전진단용역 결과보고

서울대공원에서 시행한 「미리내다리 정밀안전진단용역」결과 및 시설물유지관리를 위한 조치계획을 보고드림

□ 시설물 현황

시설물명		미리내다리	준공년도		1983
위 치		경기도 과천시 광명길 42(서울대공원 내 통행로)
설계하중		DB - 24	형 식		지중 아치형 라멘교(철근콘크리트)
주 용 도		상부 : 도로, 하부 : 과천저수지
제원	연장	L = 140.0m (교량 : 12@10.0=120.0m, 접속부 : 20.0m)
	폭	B = 30.0m (보도부 : 22.0m, 차도부 : 8.0m)
구조 형식	상부	아치형 라멘교(12경간)	기초 형식	교대	-
	하부	벽식 교각		교각	직접기초

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 미리내다리 정밀안전진단용역

○ 용역기간 : 2015. 10. 07 ~ 2015. 12. 05

○ 계약금액 : **************************

○ 용 역 사 : **********

□ 용역 결과

○ 안전등급 결과 : C등급

시설물명	용역평가		안전등급	비 고
	안전성평가	상태평가
미리내다리	A	C	C

○ 주요손상 및 현황 : 별첨

중대결함

- 없음

주요결함

- 아치리브 : 균열, 망상균열, 균열부 백태, 백태, 누수이력, 박락, 재료분리,

철근노출, 보수부 도장탈락, 보수부 들뜸

- 교각 : 균열부 백태, 백태, 박락, 재료분리, 철근노출

- 마감재(화강석) : 마감재 균열, 마감재 들뜸, 마감재 탈락 및 탈락우려, 백태, 마감재 누수이력

- 교면포장(차도부) : 아스콘 균열 및 망상균열, 아스콘 소성변형, 아스콘 이격

- 교면포장(보도부) : 보도블록 평탄성 불량, 접합부 공동, 보도블록 파손, 체수

- 난간 및 연석 : 마감재 균열 및 백태, 마감재 들뜸, 마감재 요철 및 이완․파손, 코킹재 들뜸 및 탈락

- 배수시설 : 집수구 및 배수구 막힘

○ 종합평가 및 주요손상에 따른 조치계획

- 아치리브와 교각 접합부에 발생한 재료분리 및 철근부식 등의 단면결손이 발생하였으나, 구조 검토결과 안전성에 미치는 영향은 없는 것으로 검토되어 철근방청 후 단면보수가 필요함.

- 교량에 조사된 대부분의 손상은 지표수 유입에 따른 공용년수 증가로 인하여 배수기능이 저하되어 발생하였으며, 지표수 유입을 차단하기 위하여 보도블록 재설치 및 배수체계 개선이 필요함. 또한 이와 더불어 기타 손상에 대한 보수가 필요함.

□ 조치계획

○ 정밀안전진단결과 주요결함사항

- 1순위 결함사항

→ 2016년 공원안전시설 보수 및 정비예산으로 보수조치 예정

※ 1순위결함 개략공사비 : 98백만원

- 2순위 결함사항

→ 안전점검시 진행사항을 지속적으로 관찰 및 일상유지보수 등 유지관리하고 추후 예산 확보시 보수․보강조치

※ 2순위결함 개략공사비 : 244백만원

□ 행정사항

○ 기술심사담당관 정밀안전진단결과 제출 및 2종시설물 등재 요청

○ 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 정밀안전진단 용역결과 입력 및 관리

붙  임 : 주요 손상현황 1부.  끝.