문서번호	시설보수과-9744
결재일자	2015.12.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
유태용		박병연	12/11 조병준
협조

정기점검 보고서

【목동교】

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 12.

강서도로사업소

(시설보수과)

정기점검 보고서

□ 시설물명 : 목동교

시 설 물 개 요	․ 폭 : 19.9~26.1m ․ 연장 : 240.0m	법정구분 : 2종	상태등급 : B급	준공년도 : 1968년 1986년
관 리 책 임 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		유 태 용
점 검 자	소 속 : 강서도로사업소 시설보수과		시설6급		유 태 용
			토목운영7급		조 정 갑

□ 점검내용

○ 점검일시 : 2015.12.8(화요일)

○ 점검구간 : 목동교(전체)

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사 진 번 호
연번	위 치	손상내용	손상 규모	손상 등급	조 치 내 용
1	서부간선도로 진입램프 입구	포장 일부파손	0.2*1.0m		정비완료	이상없음
2	보도(하류측 P3)	배수로내 이물질 퇴적			직영반 활용 정비완료	″
3	교명주(A2) (목동→영등포)	관리표지판 노후, 파손	1개소	-	정비완료	″	3-1 3-2
4	보도구간 (A1~A2)	신축이음장치 유간부 토사 퇴적	L=3.0m	-	직영반 활용 정비완료	″	4-1 4-2
5	교량상부 보도 (상류측)	난간 하부연석 Con’c 철근노출 다수	0.1*0.2m	-	상태관찰 후 정비예정		5
6	교량상부 난간 (상류측 A1~P1)	난간일부 외측으로 기울어짐	약 10.0m	-	상태관찰 후 정비예정		6

7	구교 (P7)	교각 코핑부 콘크리트 열화	2.5×5.0m	-	성능개선공사 시행중
8	구교 (P7)	교각 코핑부 철근노출	0.2×0.3m	-	〃

○ 새로운 이상 발생 개소

위 치	손 상 내 용	손상 규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사 진 번 호
구교(A2)	교량받침 부식	구교 전체	-	성능개선공사 시행중 (상태관찰)	-	9

□ 현황사진

3-1. 관리표지판 노후, 파손	3-2. 관리표지판 정비완료

4-1. 신축이음 유간부 토사퇴적	4-2. 유간부 이물질 청소완료

6. 난간 하부연석 Con’c 철근노출 다수	7. 난간일부 외측으로 기울어짐

9. A2(구교) 교량받침 부식	※ 구교 성능개선공사 공사용 가도 설치중

끝.