문서번호	교통운영과-24302
결재일자	2015.12.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	교통시설팀장	교통운영과장
최기문	최정규	12/14 강진동

노면표시공사 품질측정 점검결과 보고

2015. 10.

노면표시공사 품질측정 점검계획

서울시 도로사업소 및 자치구에서 시행한 노면표시공사 및 원인자공사에 대한 재귀반사 성능과 시공상태 등 품질관리 이행여부에 따른 현장점검 결과와 향후 계획에 대한 보고임.

Ⅰ		현장점검 개요

□ 점검 일시 및 장소

❍ 일    시 : 2015. 11. 02(월) ~  2015. 11. 06(금)

❍ 점검대상 : 시공후 6개월 경과 1주일 이내 측정대상 도색공사

(2015영 10월 31일 기준)

❍ 점검개소 : 총 132개소(본공사 109개소, 원인자 23개소)

※ 점검대상 현장 별첨 참조

□ 점검반 : 3조(교통시설팀 직원 각 조별1명과 현장 공사감독관, 감리원)

구분	현장확인	현장점검자	측정요원(감리원)	점 검 지 역
1조	교통운영과 최기문	각 도로사업소 및 자치구 공사감독관	트래픽스:배원혁,박영권	동부, 강서도로사업소 동작구,영등포구,강서구,구로구,관악구,송파구, 양천구,금천구,강남구,
2조	교통운영과 박태욱		영호이엔씨:유광재,신두하	북부, 서부도로사업소 은평구,서대문구,강북구,마포구,노원구,
3조	교통운영과 박평근		영호이엔씨:이정민,김병철 트래픽스:배원혁, 박영권	남부, 성동도로사업소, 광진구,용산구,중랑구, 강동구,중구,성북구

※ 현장점검시 당해사업의 시공사 및 감리원(원인자부담공사)을 입회토록하여 휘도값 측정시 사실관계를 확인하며, 측정기(총 2대)는 감리회사(2대) 장비를 활용토록 함.

Ⅱ		점검내용 및 결과

□ 현장점검내용

❍ 노면표시 반사성능값 적정여부

❍ 규제내용 노면표시 적정여부

❍ 노면표시 탈락, 깨짐, 균열, 오염 여부

❍ 문자, 횡단보도, 기호 테이프 또는 철판 사용 여부

❍ 기존 노면표시 제거후 시공여부 등

❍ 기타 노면표시 전반적인 사항

□ 노면표시 재귀반사성능 및 두께 기준

구 분	재귀반사성능(mcd/㎡․Lux)			두 께	비 고
	백 색	황 색	청 색
초 기	240	150	80	2mm
6개월 경과시	120	70	40

□ 점검결과 조치

❍ 총 132개소(본공사 109개소, 원인자 23개소) : 붙임 점검결과 참조

- 본공사 109개소 모두 현장별 기준이상의 휘도값이 측정됨 : 서울지방           경찰청의 2010~2014년 차선도색공사 부실시공 수사결과 통보에           따른 경각심 고취로 현장체크 리스트사항이 전반적 양호함

- 원인자공사는 23개소 중 4개 현장이 미진한 사항이 발견됨

: 횡단보도 탈락 1건, 차선도색제거 미진 1건, 문자기호탈락 1건,              차선도색탈락 1건

Ⅲ		조치계획

❍ 상기 원인자공사 지적현장에 대해서는 각 지적사항이 시정될 수 있도록        해당기관에 통보하여 조속히 보수조치

붙임 : 본공사/원인자공사 점검결과 현황 1부. 끝.