투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-397, 398, 399, 400)

우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

1. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

2. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

3. 시험일자 : 2015. 12. 31.

4. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-397	SD400 10mm	1	0.040	0.042
	SD400 22mm	1	0.025	0.025
타-398	SD400 13mm	1	0.032	0.030
	SD400 16mm	1	0.025	0.032
	SD400 19mm	1	0.022	0.019
	SD400 22mm	1	0.021	0.012
	SD400 25mm	1	0.018	0.012
	SD400 29mm	1	0.021	0.011
타-399	SD300 10mm	1	0.024	0.012
	SD300 13mm	1	0.023	0.013
	SD300 16mm	1	0.028	0.026
	SD300 19mm	1	0.037	0.028
	SD300 22mm	1	0.021	0.008
	SD300 25mm	1	0.024	0.013
	SD300 29mm	1	0.028	0.013
타-400	SD400 13mm	1	0.021	0.024
	SD400 16mm	1	0.024	0.027
	SD400 22mm	1	0.021	0.011
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	12/31 代이우진
협조자
시행	화학시험과-3134	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개