문서번호	교량안전과-998
결재일자	2016.1.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
이우근		류봉현	01/18 박문희
협 조
	★주무관			김시련

잠실대교(남단-A, B램프) 강구조시설물 안전점검 결과

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 01

안전총관본부

(교량안전과)

잠실대교(남단-A,B램프) 강구조시설물 안전점검 결과

잠실대교(남단-A,B램프) 강구조시설물 안전점검 결과 및 발견된 결함사항에 대한 조치계획을 아래와 같이 보고 함.

점검개요

잠실대교(남단-A.B램프) 시설물 현황

구분	규모(m)		위 치	관리부서	설계 하중	교량 형식	준공년도	시공자	비고
	폭	연장
1종	7 7	120 120	송파구 잠실동	교량안전과 (강구조교량팀)	DB-24	STB	'04.2.20	현대건설외 4개사

점검구간 : 잠실대교 남단-A,B램프

- A-램프 : P23(본선)~P27(AP3)~AP1~A1구간 강박스 1~2열

- B-램프 : P23(본선)~P27(BP3)~BP1~A1구간 강박스 1~2열

점검일자 : ‘16.01.13(수)

점 검 자 : 교량안전과 김시련(시설물담당), 이우근, 이제택

점검결과

주요 결함사항

점검구간	주요결함	원 인	보수방법	보수 수량 (개 략)	보수금액 (개 략)
잠실대교 (남단-A/B램프)	교량받침부 부식 및 도장박리	우수접촉 및 시공불량	전처리후 보수도장	약 6개소	749천원 · 도장 9㎡
	강박스 내부 부식 및 도장박리	우수 유입 및 시공불량	전처리후 보수도장	약 6개소
	강박스 내부 쓰레기 적치	청소 미실시	청소	BP3 지점부

조치계획

금번 점검결과 발견된 결함사항은 2016년 일상유지보수공사업체에 작업지시하여 정비 시행 (강구조교량팀 시설물 담당 조치)

# 첨 부 : 잠실대교(남단-A,B램프) 안전점검 보고서 1부. 끝