투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

1. 총무과-415 ~ 425호(2016.1.14.)와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : 철근 콘크리트용 봉강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험일자 : 2016. 1. 14. ~ 18.

라. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-7	SD300 16mm	1	0.039	0.044
타-8	SD300 19mm	1	0.041	0.044
타-9	SD300 22mm	1	0.033	0.033
타-10	SD300 25mm	1	0.034	0.037
타-11	SD300 29mm	1	0.047	0.037
타-12	SD300 32mm	1	0.037	0.041
타-13	SD400 13mm	1	0.035	0.036
타-14	SD400 16mm	1	0.042	0.046
타-15	SD400 19mm	1	0.042	0.040
타-16	SD400 29mm	1	0.032	0.031
타-17	SD400 32mm	1	0.032	0.027
KS기준			0.050이하	0.050이하

끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	01/18 최진수
협조자
시행	화학시험과-86	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개