투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	수신자참조
(경유)
제목	2013년도 상·하반기 건설공사 부적합 건설자재 현황 통보

1. 귀 원(협회)의 무궁한 발전을 진심으로 기원합니다.

2. 우리시험소에서 『서울특별시 건설공사 품질관리 등에 관한 조례』 제12조(품질관리현장확인기동반 운영)에 의거 관내 건설공사 현장에서 사용 중인 건설자재에 대해 품질관리 현장확인 기동반 점검 시 시료채취하여 시험한 결과 부적합 자재 현황과, 건설공사 현장에서 우리시험소에 시험의뢰한 건설자재 중 시험결과 부적합한 자재현황을 아래와 같이 알려드리오니 양질의 건설자재가 생산될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 건설공사 부적합 건설자재 현황

구분	계	레미콘	콘크리트 벽 돌	속빈콘크리트블럭	철 근	점자블록	보차도용인터록킹블록	타일	흄관	레드믹스트콘크리트	개량아스팔트방수시트
계	38	9	3	4	2	2	7	4	2	3	2
기동점검	15	9	2	2	2	-	-	-	-	-	-
시험의뢰	23	-	1	2	-	2	7	4	2	3	2

첨부 : 1. 2013년 상·하반기 건설공사 부적합 건설자재 현황(기동점검) 1부.

2. 2013년 상·하반기 레미콘 부적합 현황(기동점검) 1부.

3. 2013년 상·하반기 부적합 건설자재현황(시험의뢰) 1부.  끝.

	서울특별시품질시험소장
수신자	국가기술표준원장(기계소재건설표준과장),한국표준협회장(KS인증심사팀장)
주무관	강서구		품질지도과장	이강호		품질시험소장	01/23 최진선
협조자
시행	품질지도과-182	(		)	접수		(		)
우	137-900	서울 서초구 태봉로 131 (우면동 15번지)	/	http://quality.seoul.go.kr
전화	02-3462-6716	/전송	02)3462-7720	/		/	대시민공개