문서번호	품질지도과-211
결재일자	2016.2.3.
공개여부	부분공개(6,7)
방침번호	행정2부시장 방침 제29호

				시 민
주무관	★품질지도과장	품질시험소장		행정2부시장
김태묵	이창훈	한민희		02/03 이제원
협 조
	주무관		강서구

2015년도 품질관리 현장확인기동반 점검결과 보고

2016. 2.

서울특별시 품질시험소

(품질지도과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년도「품질관리 현장확인기동반」점검결과 보고

건설공사 현장의 품질관리 확보로 안전하고 튼실한 이용편의 시설물을 만들기 위하여 우리시험소가 2015년도에 시행한 건설공사장의 품질관리 현장확인기동반 점검에 대한 결과 보고임.

Ⅰ		점 검 근 거

□ 건설기술진흥법 제55조 (건설공사의 품질관리)

□ 서울특별시품질관리조례 제12조 (품질관리 현장확인기동반 운영)

□ 품질시험소 활성화 방안 검토보고 (행정2부시장방침/‘12.12.28)

- 우리 시 및 산하기관 시행 건설현장에 사용되는 자재의 품질확보를 위해 불시 검사제 확대 운영

Ⅱ		점 검 개 요

□ 기    간 : ‘15. 3월 ~ 12월

□ 점검대상 : 총 142개 현장

❍ 우리시 및 투자기관에서 발주하였거나 인가․허가․승인한 건설공사

❍ 자치구청장이 발주한 공사중 기동점검을 의뢰한 건설공사

□ 점검인원 : 품질지도과 직원 2명

□ 점검방법 : 주 3~4개 현장 불시점검 시행

❍ 건설현장 준공시기 및 진행공정을 감안하여 점검시행

□ 주요 점검 사항

❍ 굳지 않은 콘크리트에 관한 공기량, 슬럼프, 염화물함량 등 시험

❍ 건설현장 철근, 보도블럭, 벽돌 등 사용자재의 적정여부 확인 및 시료 채취

❍ 품질검사 이행 여부 등

❍ 아스콘 플랜트 및 도로포장공사 현장 골재 및 아스콘혼합물 시료 채취

□ 운영체계

점검대상 사전조사

월별 점검대상확인

(공정표 확인)

현장 불시점검

(시료채취)

시정조치사항 통보

(품질지도과)

시정조치 결과제출

(발주부서)

Ⅲ		점 검 현 황

□ 기관별 점검현장 현황

(실적/계획)

구 분	계	본 부			시 투자기관				자치구 ․ 사업소	도로 포장	비고
		도시기반 시설본부	상수도 사업본부	한강사업본부	SH 공사	서 울 메트로	도시철도공 사	농수산물공 사
점검건수	142/105	52/52	1/1	2/2	24/23	9/7	8/8	1/1	21/11	24/0	37건추가 (도로포장 등)

	※ 경기도 지역 제외 (포장공사 플랜트)

건설현장 위치

□ 최근 5년간 점검현황 (2011~2015)

연도별	점검현황(건)	비고
2011	110
2012	110
2013	204
2014	148
2015	142

Ⅳ		점 검 결 과

건설현장에 사용되는 자재의 적정여부 확인을 위하여 시료채취 및 시험결과 총 240건중 231건은 적합한 상태이며, 부적합 자재 9건은 조치 완료함.

□ 점검현장 시료채취 현황

❍ 건설현장 시료채취 216건

❍ 아스콘 플랜트 및 도로사업소 도로포장현장 시료채취 24건

(단위 : 건)

구 분 (건수)	계	철근	레미 콘	단열 재	벽돌	콘크 리트 블록	인터록킹 블럭	수성 도료	성토용흙	방수시트	시멘트	타일	굵은 (잔) 골재	아스팔트혼합물
계	240	140	45	4	2	4	4	3	2	3	4	2	13	14
적 합	231	139	40	3	0	4	4	3	2	3	4	2	13	14
부적합	9	1	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※ 부적합률 3.75%

□ 최근 5년간 시료채취 현황 (2011~2015)

연도별	시료채취(건)	비고
2011	296
2012	222
2013	369
2014	216
2015	240

□ 점검결과 조치 현황

❍ 건설현장 시료채취 시험결과에 대하여 발주청(인․허가기관) 및 시공사에 통보하여 관리 (적합 231건, 부적합 9건)

❍ 부적합 자재 조치

- 기준미달 레미콘은 전량 회차 및 폐기

- 부적합 자재는 발주청 및 감리단 통보 외부 반출 및 신규 반입자재는 공인시험기관 시험성적서 확인 조치

- KS 자재의 경우 기술표준원에 기준미달내용 통보 조치

❍ 부적합 자재 현황

품 명	부적합내용	건수	조치결과	비고
계		9
단열재(압출법)	압축강도 미달	1	반 출
콘크리트벽돌(2종)	흡수율 초과	1	반 출
	흡수율 초과, 압축강도 미달	1	반 출
철근(SD400)D19㎜	항복강도 미달	1	반 출
레미콘	슬럼프 초과	3	회차․폐기
	공기량 미달	1	회차․폐기
	타설시간 초과	1	회차․폐기

Ⅳ		향 후 계 획

□ 품질관리 현장확인기동반 활동 강화

❍ 우리시 및 산하기관 시행 건설현장 사용 모든 자재의 품질확보를 위하여 “불시 검사제” 지속 운영

❍ 자재 시험결과 부적합 자재 처리 증빙서류(반출사진 등) 확인 및 필요시 현장 확인 실시

□ 품질관리시스템 DB 자료관리

❍ 품질관리 기동반 점검결과에 대하여 품질관리시스템에 입력 건설자재 품질시험 자료관리 및 활용

□ 최근 언론에 보도된 중국산 짝퉁철근이 현장에 사용되지 않도록 중점검검

❍ 현장별로 철근 반입시기를 사전 파악하여 점검일시 조정

붙  임 : 1. 2015년 품질관리 현장확인기동반 월별 점검현황 1부

2. 2015년 품질관리 현장확인기동반 점검현황 1부

3. 부적합 자재 조치현황 1부.

4. 부적합 레미콘 조치현황 1부.            끝.