투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시품질시험소
수신	토질재료시험과장
(경유)
제목	시험결과 통보(타-29, 30)

1. 총무과-1475(2016.2.16.), 총무과-1476(2016.2.16.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련하여 우리과 품질시험 결과를 아래와 같이 통보합니다.

가. 시험종목 : H형강 및 열간 압연강

나. 시험방법 : KS D 1652 : 2007

다. 시험일자 : 2016. 2. 18.

라. 시험결과

시료번호	규 격	수량	화학성분 시험결과(%)
			인(P)	황(S)
타-29	SHP400 15mm(1)	1	0.019	0.009
	SHP400 15mm(2)	1	0.019	0.009
타-30	SY300 13mm(1)	1	0.036	0.017
	SY300 13mm(2)	1	0.035	0.013
	SY300 15.5mm(1)	1	0.021	0.012
	SY300 15.5mm(2)	1	0.023	0.017
KS기준			-	-

붙임 : 시험성적서 1부. 끝.

	화 학 시 험 과 장
주무관	이정기		화학시험과장	02/18 최진수
협조자
시행	화학시험과-211	(		)	접수		(		)
우	06763	서울특별시 서초구 태봉로 131 (우면동 15)	/	infra.seoul.go.kr/quality
전화	02-3462-7215	/전송	02-3462-7212	/		/	대시민공개