문서번호	수도자재관리센터-3507
결재일자	2016.2.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	공사자재관리팀장	소장
송용현	송영무	02/29 성시영
협 조

공사용자재 출장검사 결과 보고

[소형1,2-영신기업사]

2015. 2.

공사용 자재 출장검사 결과 보고

공사용자재 구매건에 대하여 납품업체 생산공장에 출장하여 현장검사를 실시하고, 그 결과를 다음과 같이 보고합니다.

□ 구매현황

○ 건    명 : 수도계량기보호통 구매(소형1, 소형2)

○ 계약업체 : 영신기업사

○ 납품기한 : 2016. 3. 15(소형1), 2016. 4. 7(소형2)

○ 구매수량 : 소형1-2,300조, 소형2-65조

□ 검사개요

○ 검사대상 : 수도계량기보호통 15mm×1.1m 외 5종 2,300조

수도계량기보호통 15mm×0.8m 외 1종 65조

○ 검사업체 : 영신기업사

경기도 김포시 대곶면 율생리 623-1

○ 검사일자 : 2016. 2. 26. (1일)

○ 검 사 자 : 공업7급 윤승욱, 공업9급 송용현

○ 검사내용(소형1,2 입고검사 별도 보고)

- 규격검사, 내압(누설)검사 등

- 공인성적서 의뢰 여부 등

□ 검사결과(소형-1)

자재명	규격	검사량 (조)	샘플수 (조)	규격 검사	내압(누설) 검사	기계적 성질	성분 분석	구상화 시험	정하중시험	검사 결과
수도 계량기 보호통, 뚜겅	계량기보호통 25mm×심도1.1m	400	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-	-	-
	계량기보호통 30mm×심도1.1m	700	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-	-	-
	계량기보호통 40mm×심도1.1m	100	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-	-	-
	계량기보호통 역지변 15mm×심도1.1m	600	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-	-	-
	계량기보호통 역지변 20mm×심도1.1m	200	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-	-	-
	보호통 뚜껑 15mm	100	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-

□ 검사결과(소형-2)

자재명	규격	검사량 (조)	샘플수 (조)	규격 검사	내압(누설) 검사	기계적 성질	성분 분석	구상화 시험	정하중시험	검사 결과
수도 계량기 보호통	계량기보호통 역지변 15mm×심도0.8m	50	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-	-	-
	계량기보호통 역지변 20mm×심도0.8m	15	1	직접 (적합)	직접 (적합)	공인 (의뢰)	공인 (의뢰)	-	-	-

○ 규격검사, 내압(누설)검사 등 실시 결과 적합. (검사표 붙임).

○ 납품시 자체시험성적서, 공인재료 시험성적서를 제출토록 요청 함.

□ 보고자 의견

◯ 납품시 자체시험성적서, 공인재료 시험성적서를 확인하여 적합시 납품 처리코자 함.

붙임 : 1. 검사표 각1부.

2. 검사사진 각1부.  끝.